요구사항	제품명	안전요구사항(안전기준)	주요재질	규정된 이유	비고
견고성	가스라이터	6.12에 따라 시험하였을 때 98 N 에서 이상이 없어야 한다. 다만 중간케이스(연료통과 발화기기구와의 접합케이스)가 있는 경우에 한 한다.	플라스틱, 금속	부품의 결함강도
견고성	간이빨래걸이	암(ARM)에 5N의 하중을 가했을 때 파손, 벗겨짐 등 사용상 지장이 있는 변형이 없을 것	금속	빨래걸이의 내구성
견고성	고령자용 보행보조차	핸들에 100N의 힘을 가하고, 앞바퀴를 단차가 있는 드럼위에 놓은 상태로 100RPM의 속도로 연속 60분간 회전시킨다	철금속, 플라스틱	제품의 작동 등이 원할하여야 함을 규정
견고성	고령자용보행보조차	각 부분에 파손, 벗겨짐 및 사용상 지장이 있는 변형이 없어야 함	금속,도금,플라스틱	내구성, 강도에 이상이 없어야 함을 규정
견고성	고령자용보행차	표면처리를 한 면에는 맨바닥의 노출, 벗겨짐 및 녹 등의 불량이 없고, 안전성에 해롭지 않아야 함	금속,	내식성,부착성
견고성	고령자용보행차	좌석면이 있는 것은 좌석면의 강도시험을 행했을 때, 각 부분의 파손, 빠짐 및 사용상 지장이 있는 변형이 없어야 함	합성수지	사용 중 좌석면에 하중이 가해졌을 때 좌석면 이탈 방지
견고성	고령자용보행차	보행차는 정적강도 시험을 행했을 때, 각 부분에 파손 , 빠짐 및 사용상지장이 있는 변형이 없어야 함	철	사람이 자신의 체중을 제품에 실어서 사용할 때 각 부분의 이탈 방지
견고성	롤러 스케이트	5.2.1에 따라 시험시 원활히 주행하여야 하며, 차축의 휨, 바퀴의 이탈 등의 이상이 없어야 한다.	철, 합성수지	바퀴 부착 견고성
견고성	바퀴운동화	원주속도0.5m/s로회전하는드럼상에드럼둘레에만곡부를만들어바퀴운동화가2초당3개이상의만곡부를통과한다 -정방향 신발의길이260mm미만은하중588N,속도5km/h로 10km 시험 신발의길이260mm이상은하중784N,속도5km/h로 10km 시험 -역방향 신발의길이260mm미만은하중588N,속도5km/h로 2km 시험 신발의길이260mm이상은하중 784N, 속도 5km/h로 2km 시험	플라스틱, 수지	제품의 작동 등이 원할하여야 함을 규정
견고성	바퀴운동화	비틀림이 없어야 함	합성수지	제품의 이상변형 등 여부를 육안으로 판단하기 위해 규정
견고성	보온용기	거품이 눈에 띄어서는 안됨		흠, 오염, 변형 등 겉모양의 이상유무를 확인
견고성	보행기	운반 또는 보관하기 위해 접을 수 있는 보행기는 200N의 힘을 가했을 때 접히지 않아야 함	플라스틱	보행기의 접힘으로 인한 사고에 대비한 내구성
견고성	부력 보조복	부력 보조복은 6.9에 따라 시험을 하고 있는 동안, 사용중에 벗겨지려고 해서는 안됨	섬유,풀라스틱	탈의성
견고성	부력 보조복	공기주입구의 작동헤드의 빠짐방지장치를 당기는 데 필요한 힘은, 6.10.4에 따라 시험하였을 때, 20 N 초과 120 N 이하의 범위에 있어야 함	섬유	공기주입구를 뺄때 적절한 힘의 범위를 규정
견고성	부력 보조복	기체 팽창식 부력 보조복은 6.10.3에 따라 시험하였을 때, 5초 이내에 충분히 팽창되어야 하고, 구강 팽창식 부력 보조복은 6.10.2에 따라 시험하였을 때, 건강한 성인 남자가 입으로 불어서 1분 이내에 완전히 팽창시킬 수 있어야 하며, 6.9.11에 따라 물에서 시험하였을 때, 완전히 팽창될 수 있어야 함	섬유, 고무	제품 특성상 빠른 속도로 부력보조복이 팽창되는 것이 필요
견고성	성인용 비비탄총	가스실린더에 가스를 가득 충진하고 (70±2)℃의 항온조 안에 30분간 유지하였을 때 총과 실린더에 손상이 없어야 함(밀착불량은 제외)	플라스틱	열에 의한 제품의 변형에 대한 내구성
견고성	성인용 비비탄총	정상상태로 30회 작동시켰을 때 구조 또는 기능상 이상이 없어야 함	합성수지	비비탄총의 반복성 시험으로 작동의 원할성 관찰
견고성	성인용 비비탄총	새로운 실린더로 교체하여 작동하였을 때 정상적으로 발사되고 부품이 총에서 분리되지 않아야한다	플라스틱, 금속	제품의 작동 등이 원할하여야 함을 규정
견고성	성인용 비비탄총	비틀림이 없어야 함	합성수지	제품의 이상변형 등 여부를 육안으로 판단하기 위해 규정
견고성	쇼핑카트	적재는 바스켓의 기재된 최대 허용한계의 1.5배를 적재하여야 한다	금속
견고성	쇼핑카트	모든 방향에서 90N의 하중을 가했을 때 이상 없이 기능을 유지하고 안전하게 작동되어야 한다	우레탄	바퀴의 내구성
견고성	스노보드	조립위치와 유지끈의 최소 파괴 하중은 500 N 이상이어야 함	FRP	파괴하중에 대한 내구성
견고성	스케이트보드	내구력시험을 하였을때 고정장치가 느슨하게 작동되어서는 안된다.	금속	바퀴, 베어링을 고정시켜주는 장치의 내구성
견고성	스케이트보드	충격시험을 하였을때 고정장치가 느슨하게 작동되어서는 안된다.	금속	바퀴, 베어링을 고정시켜주는 장치의 내구성
견고성	스케이트보드	원주속도0.5m/s로회전하는드럼통에스케이트보드가하나의경사장치를1.5초내에통과할수있는장치에 A등급스케이트보드의경우80kg물체,B등급스케이트보드의경우40kg물체를갑판위에올려놓고25km를주행한다	철금속, 플라스틱	제품의 작동 등이 원할하여야 함을 규정
견고성	스포츠 구명복	기체 팽창식 구명복은 6.10.3에 따라 시험하였을 때, 5초 이내에 충분히 팽창되어야 하고, 구강 팽창식 구명복은 6.10.2에 따라 시험하였을 때, 건강한 성인 남자가 입으로 불어서 1분 이내에 완전히 팽창시킬 수 있어야 하며, 6.9.11에 따라 물에서 시험하였을 때, 완전히 팽창될 수 있어야 함	섬유, 고무	제품특성상빠른속도로구명복 이팽창되는것이필요
견고성	스포츠 구명복	자동 팽창식 구명복은 부속서 G에 따라 분무 시험을 하여야 하며, 이 시험을 할 때 팽창되지 않아야 하고, 6.10.6에 따라 시험하였을 때, 5초 이내에 팽창되어야 함	섬유, 고무	부주의로인한돌발 팽창방지
견고성	스포츠용 구명복	구명복은 6.9에 따라 시험을 하고 있는 동안, 사용중에 벗겨지려고 해서는 안됨	섬유,풀라스틱	탈의성
견고성	아동용 이단침대	제2부 5.4.2에 따라 200N의 수직력 및 500N의 수평력으로 시험할 때 안전 울타리가 손상되지 않고 와해되지 않도록 고려해야 함	나무	수평, 수직하중에 대한 침대의 내구성
견고성	안경테	백화, 부풀음, 파손 등이 없어야 한다.	금속이외	흠, 오염, 변형 등 겉모양의 이상유무를 확인
견고성	안경테	다리를 펴서 평판위에 놓았을 때 비틀림이 없어야 한다	합성수지, 철	제품의 이상변형 등 여부를 육안으로 판단하기 위해 규정
견고성	어린이및청소년용 비비탄총	격발장치, 압축장치, 장전장치는 제조자의 설명에 따라 작동하였을 때 사용자의 의도와 다르게 발사되지 않는 구조이어야한다	플라스틱	제품의 작동 등이 원할하여야 함을 규정
견고성	어린이 및 청소년용 비비탄총	정상상태로 30회 작동시켰을 때 구조 또는 기능상 이상이 없어야 함	합성수지	비비탄총의 반복성 시험으로 작동의 원할성 관찰
견고성	어린이 및 청소년용 비비탄총	비틀림이 없어야 함	합성수지	제품의 이상변형 등 여부를 육안으로 판단하기 위해 규정
견고성	연필깍이	각 부의 끼워맞춤이 적당하고 확실하며 겉모양을 손상시키는 흠집, 구부러짐, 날카로운 부분 등의 결점이 없어야 함	금속, 플라스틱	날카롭거나 돌출된 부분으로 인한 자상을 방지
견고성	완구	∙관성을사용하는것:차륜을최대선속도로회전시켜 급히 정지시킴을 3회실시 ∙태엽을사용하는것:태엽을1회180도로감는횟수가 7회 총 50회 작동 ∙건전지를사용하는것:건전지를넣고1분간작동 ∙전기를사용하는것:30분간연속작동	플라스틱	제품의 작동 등이 원할하여야 함을 규정
견고성	우산 및 양산	형태는 균정하고 윗살과 다브(dab)와의 부착, 다브와 받침살의 부착이 양호하고 비틀림이 없어야 한다	철, 합성수지	제품의 이상변형 등 여부를 육안으로 판단하기 위해 규정
견고성	유모차	해먹에 중량 모형을 태우고 강철로 된 계단에 부딪혔을 때 이상이 없어야 함	금속, 플라스틱	유모차 좌석부의 충격 내구성
견고성	유모차	해먹에 294N의 하중을 태우고 매분 100회 속도로 회전하는 10mm 턱이 있는 드럼 위에서 앞바퀴 및 뒷바퀴를 각각 60분간 연속 회전시켰을 때 이상이 없어야 함	금속, 플라스틱	유모차 좌석부의 충격 내구성
견고성	유모차	좌석 또는 상자형 해먹에 294N의 하중을 태우고 매분 100회 속도로 회전하는 10mm 턱이 있는 드럼 위에 앞바퀴 및 뒤바퀴를 각각 60분간 연속 회전 시킨다	플라스틱, 철금속	제품의 작동 등이 원할하여야 함을 규정
견고성	유아용 삼륜차	20kg의추를안자서타는자리좌면에고정하고10mm의단이있는드럼(직경200mm)의위에차바퀴를놓고드럼을매분100회속도로연속1시간작동시킨다 앞바퀴와뒤바퀴각각에대하여행한다	플라스틱, 철금속	제품의 작동 등이 원할하여야 함을 규정
견고성	유아용 의자	이 규격 2부 “5.11 좌면강도시험”에 따라 시험했을 때 파손, 빠짐 등이 없어야 한다.	목재, 합성수지	좌면강도
견고성	유아용 의자	이규격2부“5.13테이블강도시험”에따라시험했을때파손,빠짐, 흔들림 등이 없어야 함	목재, 합성수지	테이블 강도
견고성	유아용 의자	이 규격 2부 “5.14 난간강도시험”에 따라 시험했을 때 파손, 빠짐, 사용상 지장이 있는 현저한 변형, 흔들림 등이 없어야 함	목재, 합성수지	난간(손잡이 강도)
견고성	유아용 의자	이 규격 2부 “5.15 발판강도시험”에 따라 시험했을 때 파손, 빠짐, 사용상 지장이 있는 현저한 변형 등이 없어야 함	목재, 합성수지	발판 강도
견고성	유아용 의자	이 규격 2부 “5.10 부착강도시험”에 따라 시험했을 때 파손, 빠짐 등이 없어야 함	플라스틱	빠짐, 파손 등을 방지하기 위한 안전기준
견고성	이륜 자전거	자전거에 승차자가 정상적인 승차자세로 승차하여 적어도 1km 주행한다	플라스틱, 철금속	제품의 작동 등이 원할하여야 함을 규정
견고성	인라인롤러스케이트	원주속도0.5m/s로회전하는드럼상에드럼둘레에만곡부를만들어롤러스케이트가2초당3개이상의만곡부를통과한다 신발의길이230mm이하는400N,0.5m/s로3시간시험 신발의길이230mm초과는600N,0.5m/s로3시간시험	플라스틱, 철금속	제품의 작동 등이 원할하여야 함을 규정
견고성	일반자전거	진동 시험을 하였을 때 슈, 라이닝 밴드 등으로부터 벗겨지거나 균열이 생겨서는 안 됨	금속	진동에 대한 브레이크 내구성
견고성	일반자전거	KS R 8003에 규정하는 WO 타이어 부착 또는 HE 타이어 부착의 자전거는 표시 공기압(범위가 표시되어 있는 경우에는 최대값)의 110 %의 내압을 가하고, 5분간 방치 했을 때에 타이어의 림 벗겨짐 및 바퀴 몸체의 각 부에 현저한 이상이 생겨서는 안 됨	고무	압축후 팽창에 대한 내구성
견고성	일반자전거	내진성 시험을 하였을 때, 차체의 각 부에 파손, 현저한 변형 또는 굽음이 생겨서는 안됨	금속	진동 내구성
견고성	일반자전거	로드식의 브레이크를 사용한 자전거는 핸들의 조타각을 60°로 했을 때 브레이크 블록, 브레이크 라이닝 등이 제동면과 접촉하거나 뒤 파이프 및 단봉에 비틀림이 없어야 함	철, 알루미늄	제품의 이상변형 등 여부를 육안으로 판단하기 위해 규정
견고성	자동차용 어린이보호장치	긴급 잠금 성능. KS R 4027 의 표 5에 주어진 등급에서 V, W, VW나 VWe 중 어느 기호의 규정을 따라야 하며. 추가적으로 6.11.2의 규정에 의해 시험에서 6.11.3의 내구성 시험 전후라도 해당 기호의 성능을 만족하여야 함.		안전벨트의 견고성
견고성	자동차용 어린이보호장치	합성 섬유를 사용하여 유연하고 강인한 휨성이 있는 가는폭 직물의 띠로서, 표면이 매끈하고 손의 촉감이 좋으며 방직 얼룩, 흠 등이 없고 끝에는 풀림 방지처리 해야함.	섬유	재료의 요건에 대해 규정
견고성	자동차용 재생타이어	비드이탈성능을 측정하는데 필요로 하는 힘은 7.6에 따라 시험하였을 때 어느 측정 위치에서나 표5의 규정값 이상이어야 함(승용차용 튜브리스 타이어에 한하여 규정)	고무	타이어의 압력 및 하중에 대한 내구성
견고성	자동차용 재생타이어	편평비 80% 이하인 타이어에 있어서는 표3에 표시된 타이어의 최대전체 나비의 수치를 170미만은 180미만으로, 170이상 210미만은 180이상 215미만으로, 210이상은 215이상으로 하여 비드이탈성능을 7.6에 따라 시험하며 표5의 규정값 이상이어야 함	고무	타이어의 압력 및 하중에 대한 내구성
견고성	자동차용 타이어	승용차용 튜브타이어는 7.2에 따라 시험하고 모든 측정 위치에서 표2에 나타난 최소 저항값 이상이 되어야 함	고무	타이어의 압력 및 하중에 대한 내구성
견고성	자전거․롤러스포츠용 안전모	안전모는 머리에 오는 충격을 완화시키는 구조이고 안전모가 벗겨지는 것을 방지하기 위한 턱걸이 끈을 포함하여 유지장치가 장착되어야 하고, 유지장치는 외피에 최소 3개의 분산된 부착지점을 갖고 있어야 하고 최소 15 mm의 폭을 갖고 있어야 하며, 안전모 착용시 착용자가 접촉 또는 잠재적으로 접촉되는 안전모의 모든 부위에는 착용자에게 상해를 일으킬 수 있는 날카로운 가장자리, 거칠음 또는 돌출부가 없어야 함	경질 플라스틱	충격흡수에 필요한 제품의 치수 및 형상
견고성	자전거․롤러스포츠용 안전모	충격흡수라이너는본체의안쪽에밀착되어있어서어떠한충격이라할경우에도착용자의머리를보호해야함	경질 플라스틱	충격흡수 라이너의 기본 요구사항
견고성	킥 보드	발판의 무게 중심에 하중 700N, 10km의 속도로 15km를 주행한다	플라스틱, 철금속	제품의 작동 등이 원할하여야 함을 규정
견고성	킥보드	6.3에 따라 시험하였을때, 변형, 가시적인 균열, 결함이 없어야 함	-	흠, 오염, 변형 등 겉모양의 이상유무를 확인
견고성	킥보드	6.4에 따라 시험을 했을때, 변형, 이탈, 가시적인 균열, 결함이 없어야 함		흠, 오염, 변형 등 겉모양의 이상유무를 확인
견고성	킥보드	주행거리 시험은 6.5에 따라 주행시험을 하였을 때, 주행이 원활하여야 하며 주행중에 발판의 휨, 너트의 헐거움, 바퀴의 이탈 등이 없어야 함	철, 합성수지	바퀴 부착 견고성
견고성	합성수지제 주방용품 및 일반용품	모양이 바르고, 찌그러짐, 비틀림 등의 변형이 없고 균형이 잡혀 있어야 함	합성수지, 철	제품의 이상변형 등 여부를 육안으로 판단하기 위해 규정
견고성	휴대용 동력예초기용 회전절단날	겉모양은 매끈하고 비틀림, 갈라짐, 사용상의 해로운 흠, 녹 등의 결함이 없고, 다듬질은 양호하여야함	철	제품의 이상변형 등 여부를 육안으로 판단하기 위해 규정
견고성	휴대용 레이저용품	흠, 오염, 비틀림, 변형, 날카로움 등 사용상 결함이 없어야 함	합성수지	제품의 이상변형 등 여부를 육안으로 판단하기 위해 규정
견고성	휴대용 사다리	다듬질 상태가 양호하고 접합부분이 어긋나 있는 등의 뚜렷한 결점이 없을 것		흠, 오염, 변형 등 겉모양의 이상유무를 확인
견고성	휴대용 예초기의 날	겉모양은 매끈하고 비틀림, 갈라짐, 사용상의 해로운 흠, 녹 등의 결함이 없고, 다듬질은 양호하여야함		흠, 오염, 변형 등 겉모양의 이상유무를 확인
견고성	휴대용 예초기의 날	10 000 r/min 이상으로 회전하는 엔진에 관절형 절단날을 5분간 가동	철금속	제품의 작동 등이 원할하여야 함을 규정
견고성	휴대용 예초기의 날	겉모양은 매끈하고 비틀림, 갈라짐, 사용상의 해로운 흠, 녹 등의 결함이 없고, 다듬질은 양호하여야함	철	제품의 이상변형 등 여부를 육안으로 판단하기 위해 규정
경도	킥보드	경도 6.6의 경도시험방법에 따라 시험을 하였을때 6.6.1 재질이 폴리우레탄일 경우 70이상, 6.6.2 바퀴의 재질이 고무일 경우 65 이상이어야 함	폴리우레탄, 고무	재질
구동성	쇼핑카트	시험 후 쇼핑카트의 어느 부분이나 부속 조립 등의 파손이 없어야 하며, 쇼핑카트를 움직이는데 드는 힘은 78 N 이하이고, 바퀴의 지름은 최초의 지름에서 90 % 이상의 상태를 유지하여야 한다.	금속, 우레탄	바퀴 및 조립부위의 파손에 대한 내구성
김서림방지력	물안경	투시부 내측부위에 흐림 또는 이슬 맺힘 현상이 발생해서는 안 된다. 다만 김서림방지형에 한한다	플라스틱,	외부 영상정보의 정확한 입수(창의 이물질 부착)
내구성	고령자용보행차	보행차는 피로강도 시험을 행했을 때 각 부분 파손 ,벗겨짐 및 사용상 지장이 있는 변형이 없어야 함	금속,프라스틱	피로강도,내구성
내구성	디지털도어록	6.5항에 따라 시험 후 이상 없어야한다.	금속	손잡이의 내구성
내구성	디지털도어록	6.6항에따라시험후이상없어야한다. 이때KSF4504에서강도및내구성에따른구분은L10A로한다.	금속	데드볼트의 내구성
내구성	디지털도어록	데드볼트또는래치볼트동작을포함한개∙폐동작을도어록외측,내측에서매분10회이내의주기로번호키2만회,칩키(혹은RF카드등)4만회씩시험하고(압력키가하나인경우는하나의키로6만회)도어록내기에서자동 개∙폐장치(버튼 키가 없으면 수동 개.폐장치)로 4만회 개∙폐시험한다	철금속, 플라스틱	제품의 작동 등이 원할하여야 함을 규정
내구성	롤러 스케이트	겉모양은 흠, 덧붙임, 비틀림, 변형 등이 없어야 한다.	합성수지	제품의 이상변형 등 여부를 육안으로 판단하기 위해 규정
내구성	롤러스케이트	원주속도0.5m/s로회전하는드럼상에드럼둘레에만곡부를만들어롤러스케이트가2초당3개이상의만곡부를통과한다 신발의길이230mm이하는하중400N,속도0.5m/s로 3시간 시험 신발의길이230mm초과는하중600N,속도0.5m/s로 3시간 시험	플라스틱	제품의 작동 등이 원할하여야 함을 규정
내구성	쇼핑카트	직경5mm의철막대를40mm간격으로16개를고정설치한이동거리6.5m,속도2.2km/h의시험기에9kg무게를올려놓고앞,뒤각6000회주행한다	철금속, 플라스틱	제품의 작동 등이 원할하여야 함을 규정
내구성	스노보드	비틀어짐 등이 눈에 띄지 않아야 함	합성수지, 철	제품의 이상변형 등 여부를 육안으로 판단하기 위해 규정
내구성	승차용안전모(승차용 눈보호구 포함)	충격흡수 라이너의 재료는 경질의 발포-스티로폴 또는 이와 동등 이상의 충격을 흡수 할 수 있는 재료를 사용하고, 피부에 해로운 영향을 끼치지 않아야 하며, 땀 및 두발유 시험방법에 따라 시험을 하였을 때 취화, 팽윤, 연화 등의 변화가 없어야 함	발포-스티 로폴	충격흡수라이너가 땀등을흡수하여부푸는것을방지
내구성	자동차용 어린이보호장치	내구성은 “6.7.2”에 나타내는 방법에 따라 시험하였을 때, 버클에 손상, 마모 등이 없어야 함.	섬유,풀라스틱,금속소재	내구성
내구성	자동차용타이어	공기압의 손실이 없는 시험용 림과 밸을 이용하여 타이어를 7.4 또는 7.5에 규정된 실험실 고속 성능 시험을 수행하고 시험 완료 후, 트레드, 사이드윌, 플라이, 코드, 이너 라이너, 벨트 또는 비드 코드의 절단이 나타나서는 안됨	고무	제품의 안전상 내구성 및 절단을 견디는 충분한 강도를 가지는 것을 규정
내구성	킥보드	흠, 비틀림, 변형 등이 없어야 함	고무, 합성수지	제품의 이상변형 등 여부를 육안으로 판단하기 위해 규정
내구성	킥보드	연속으로 작동했을 때, 표시된 사용가능시간 이상 사용할 수 있어야 함	카본	성능지속시간
내구성	휴대용 사다리	발붙임 신축형사다리 힌지의 내구성 강도는 9.8에 따라 시험하여 사용상 지장이 있는 파손, 변형, 어긋남 등의 이상이 없어야 함	금속	사다리 힌지의 내구성
내마모성	자동차용 어린이보호장치	내마멸성은 “6.6.4”에 나타내는 방법에 따라 시험하였을 때, 인장 강도는 시험전 값의 75 % 이상이어야 함.	섬유	마모에 대한 웨빙의 내구성
내마찰력	스케이트보드	스케이트 등급에 따라 일정한 속도로 움직이고 나서, 바퀴베어링에 손상의 흔적이 있는지 여부를 검사한다.	금속	금속베어링의 내구성
내마찰력	스케이트보드	스케이트보드의 바퀴장치를 원통형 경사장치를 이용해 일반적인 마모나 흡집에 대한 가상의 시험을 해야한다.	우레탄	우레탄 바퀴에 대한 내구성
내마찰력	일반자전거	수동 브레이크 부착 자전거는 강도 시험을 하였을 때 브레이크 계통 및 그 구성 부품에 이상이 없어야 함	금속	마찰강도에 대한 내구성
내마찰력	자동차용 어린이보호장치	보호장치에직접부착된길이조절부는반복적인사용에도충분히내구성을가져야하며6.9의규정에명시된동적시험전에6.8.3.3에규정된5000사이클±5사이클시험을실시하여야함.	섬유	안전벨트의 견고성
내마찰력	텐트	퍼파스너의 내구도 슬라이더파스너 내구도는 6.12항에 의한 200회 왕복시험 후, 6.11항의 시험을 했을 때 표 5 기준의 90% 이상이어야 함	플라스틱, 금속	텐트 지퍼의 견고성
내압성	가스라이터	가스라이터를 6.11에 따라 시험을 했을 때, 55 ℃ 에서 사용한 가스의 증기압의 2배에 해당하는 내부압력에 견딜 수 있어야 한다.	플라스틱, 금속	연료탱크의 압력에 대한 내구성
내압성	가정용 압력냄비 및 압력솥	내압시험은 안전장치 작동압력의 2배의 수압을 가했을 때 누수가 없고 용기의 각 부에 이상이 없어야 함	금속	압력솥의 증기압에 대한 내구성
내열성	가스라이터	6.7에 따라 시험했을 때, 65 ℃ 의 온도에서 4시간을 견뎌야 하고, 연료탱크나 기타 부위에 이상이 없어야 한다.	플라스틱	연료탱크의 열에 대한 내구성
내열성	가스라이터	조정식라이터는 최고의 불꽃높이로, 비조정식라이터는 미리 고정된 불꽃높이로 점화 후 손에 쥐고 5초간 여러 방향으로 향하게 하여 연소시키더라도 위험한 상태를 야기시킬 부품의 변형이나 여하한 연소의 흔적도 없이 견뎌내야 한다.	플라스틱, 금속	부품의 열에 의한 변형 내구성
내열성	가스라이터	조정식 라이터는 50 mm 의 높이로 불꽃을 고정하고 (최고 불꽃높이가 50 mm 이하라면 최대의 불꽃높이로 조정), 비조정식라이터는 미리 고정된 불꽃높이로 켠 후 손에쥐고 수평하 45° 의 위치에서 10초 동안 연소시켰을 때, 위험한 상태를 야기시킬 부품의 변형이나, 여하한 연소의 흔적도 없이 견뎌내야 한다. (그림 4 참조)	플라스틱, 금속	부품의 열에 의한 변형 내구성
내열성	가스라이터	조정식 라이터는 50 mm 의 불꽃높이로 고정하고 (최고 불꽃높이가 50 mm 이하라면 최대의 불꽃높이로 조정), 비조정식라이터는 미리 고정된 불꽃높이로 6.8에 따라 불꽃을 수직상태에서 2분 동안 연소시켰을 때 위험한 상황을 야기시키지 않고 견뎌내야 한다.	플라스틱, 금속	부품의 열에 의한 변형 내구성
내열성	가스라이터	조정식 라이터는 50 mm 의 불꽃높이로 고정하고 (최고 불꽃높이가 50 mm 이하라면 최대의 불꽃높이로 조정), 비조정식라이터는 미리 고정된 불꽃높이로 6.9에 따라 시험하였을 때 20초 동안의 연소시간을 반복하여 10회를 견뎌내야 한다.	플라스틱, 금속	부품의 열에 의한 변형 내구성
내열성	자동차용 어린이보호장치	어린이용 벨트의 내열성은 “6.4.2”에 나타내는 방법에 따라 시험하였을 때, 기능 및 강도를 필요로 하는 부분에는 현저한 만곡, 손상 등이 없어야 함.		흠, 오염, 변형 등 겉모양의 이상유무를 확인
내열성	젖병 및 젖꼭지	온도변화에 대한 강도	합성수지, 유리	온도을 급격히 변경하여도 유리나 합성수가 깨지는 것을 방지
내충격성	등산용 안전모	본체는 플라스틱 또는 기타 단단한 재료를 사용하여야 함	플라스틱	충격에 대한 내구성
내충격성	등산용 안전모	머리에 오는 충격을 완화시키는 구조이어야 함	경질의 플라스틱 및 발포 플라스틱폼	충격흡수에 필요한 제품의 치수 및 형상
내충격성	등산용 안전모	안전모를 5.4.1에 기술된 방법에 따라 시험 시 전방, 측방, 후방, 중앙부의 머리모형에 전이되는 충격력은 10 000 N 이하이어야 함	경질의 플라스틱 및 발포 플라스틱폼	충격흡수용제품의 충격흡수성능 요구사항
내충격성	디지털도어록	디지털 도어록 외기의 기본구조는 충격에 쉽게 고장 나지 않으며 문에서 해체가 어렵고 금속성 재료 또는 동등 이상의 재료를 사용하여야한다.	금속
내충격성	롤러스포츠보호장구	손목보호대는 45° 이상 꺾여져서는 안 되며, 딱딱한 물체나 바닥에 넘어져서 생기는 충격이나 찰과상에 의해서 야기될 수 있는 위험으로부터 보호할 수 있는 단단한 부분의 길이는 표 2 이상이어야 한다 '참조-자율안전확인 부속서 24 - 롤러스포츠보호장구 표2'	FRP, 플라스틱	손목보호대의 마찰에 대한 내구성
내충격성	스키용 안전모	안전모는 일반적으로 사고 시 충격에너지를 흡수하고 머리에 안전모를 고정시키는 수단으로 구성되는데, 안전모는 내구성이 좋아야 하고 일반적인 사용에 견디어 낼 수 있어야 하며, 안전모의 부품들(바이저, 리벳, 환기구멍, 모서리, 조임장치 등)은 일반적인 사용 시 사용자에게 상해를 주지 않아야 함	경질의 플라스틱 및 발포 플라스틱폼	충격흡수에 필요한 제품의 치수 및 형상
내충격성	스키용 안전모	시험방법 5.7에 따라 시험할 때 각각의 충격에서 피크 가속도가 250 g 를 초과해서는 안됨	경질의 플라스틱 및 발포 플라스틱폼	충격흡수용제품의 충격흡수성능 요구사항
내충격성	승차용안전모(승차용 눈보호구 포함	안전모는 본체의 안쪽에 충격 흡수성 라이너 및 착장체를 부착하여 충격에너지를 흡수하고, 머리에 오는 충격을 완화시키는 구조의 것으로서, 특히 안전모의 내부에는 착용자의 머리에 상처를 입힐 염려가 있는 단단한 물체가 없어야 하고, 승차용 안전모가 벗겨지는 것을 방지하기 위하여 턱걸이 끈을 부착해야 함	경질 플라스틱	충격흡수에 필요한 제품의 구조를 규정
내충격성	승차용안전모(승차용 눈보호구 포함	충격흡수 라이너는 본체의 안쪽에 밀착되어 있어서 어떠한 충격이라 할 경우에도 착용자의 머리를 보호해야 하는데, 보호범위는 그림 5의 O-S-W선의(다만, 귀걸이 부분은 제외) 윗쪽이고, 충격흡수 라이너는 보호범위상의 두께는 균일해야하고 적당한 통기 구멍을 두어도 좋음	경질의 발포플라스틱폼	충격흡수에 필요한 제품의 치수 및 형상
내충격성	승차용안전모(승차용 눈보호구 포함	충격흡수 라이너의 재료는 경질의 발포-스티로폴 또는 이와 동등 이상의 충격을 흡수 할 수 있는 재료를 사용하고, 피부에 해로운 영향을 끼치지 않아야 하며, 땀 및 두발유 시험방법에 따라 시험을 하였을 때 취화, 팽윤, 연화 등의 변화가 없어야 함	경질의 플라스틱 및 발포 플라스틱폼	충격흡수용 재료의 기본 물성(재료의 요구물성, 두피의 안전성, 땀 및 두발유에대한 재료의 안정성)
내충격성	승차용안전모(승차용 눈보호구 포함	모든 종류의 안전모는 2,943 ㎨ 이상의 충격 가속도가 생기지 않아야하며, 1,472 ㎨ 이상의 충격 가속도가 생겼을 때 그 계속시간이 4 ms 이하이어야 함	경질의 플라스틱 및 발포 플라스틱폼	충격흡수용제품의 충격흡수성능 요구사항
내충격성	승차용안전모(승차용 눈보호구 포함)	투시부는 강도 시험방법으로 시험하였을 때 파손되어서는 안됨	합성수지, 강화유리	안전모의 투시부에 대한 견고성을 규정
내충격성	승차용안전모(승차용 눈보호구 포함)	안전모는 본체의 안쪽에 충격 흡수성 라이너 및 착장체를 부착하여 충격에너지를 흡수하고, 머리에 오는 충격을 완화시키는 구조의 것으로서, 특히 안전모의 내부에는 착용자의 머리에 상처를 입힐 염려가 있는 단단한 물체가 없어야 하고, 승차용 안전모가 벗겨지는 것을 방지하기 위하여 턱걸이 끈을 부착해야 함	섬유,풀라스틱,금속	내충격성,내관통성
내충격성	야구용 안전모	본체는 플라스틱 또는 기타 단단한 재료를 사용하여야 함.	플라스틱	충격에 대한 내구성
내충격성	야구용 안전모	안전모는 머리에 오는 충격을 완화시키는 구조이고 안전모 착용시 착용자가 접촉 또는 잠재적으로 접촉되는 안전모의 모든 부위에는 착용자에게 상해를 일으킬 수 있는 날카로운 가장자리, 거칠음 또는 돌출부가 없어야 함	플라스틱	날카롭거나 돌출된 부분으로 인한 자상을 방지
내충격성	야구용 안전모	안전모는 머리에 오는 충격을 완화시키는 구조이고 안전모 착용시 착용자가 접촉 또는 잠재적으로 접촉되는 안전모의 모든 부위에는 착용자에게 상해를 일으킬 수 있는 날카로운 가장자리, 거칠음 또는 돌출부가 없어야 함	경질의 플라스틱 및 발포 플라스틱폼	충격흡수에 필요한 제품의 치수 및 형상
내충격성	야구용 안전모	충격흡수 라이너는 본체의 안쪽에 밀착되어 있어서 어떠한 충격이라 할 경우에도 착용자의 머리를 보호해야 함	발포 플라스틱폼	충격흡수에 필요한 충격흡수라이너의 형상
내충격성	야구용 안전모	충격흡수 라이너의 재료는 경질의 발포-스티로폴 또는 이와 동등 이상의 충격을 흡수 할 수 있는 재료를 사용하고, 피부에 해로운 영향을 끼치지 않아야 하고, 땀 및 두발유 시험방법에 따라 시험을 하였을 때 이상이 없어야 함.	발포 플라스틱폼	충격흡수 라이너의 기본 요구사항
내충격성	야구용 안전모	안전모를 5.4.1에 기술된 방법에 따라 시험 시 전방, 측방, 후방, 중앙부의 머리모형에 전이되는 충격력은 10,000 N 이하이어야 함(포수용은 전방, 중앙부는 제외한다).	경질의 플라스틱 및 발포 플라스틱폼	충격흡수용제품의 충격흡수성능 요구사항
내충격성	어린이용 안전모	안전모는사고시일반적으로충격에너지를흡수하는장치와머리에안전모를고정시키는장치로구성되는데,안전모는반드시내구력이있어야하고외부로부터의조작을잘견딜수있어야하며,안전모는그것을구성하고있는부분(바이저,리벳,통풍기,모서리,잠금장치등)이일반적으로사용되어질때사용자들에게부상을입혀서는안됨	경질의 플라스틱 및 발포 플라스틱폼	충격흡수에 필요한 제품의 치수 및 형상
내충격성	어린이용 안전모	안전모는 사용자의 앞, 뒤, 옆, 관자놀이, 정수리 부분을 보호해야하고, 시험방법 5.5에 따라 시험하였을 때 평면 앤빌에 대하여 (5.42 ± 0.1) m/s의 속도로 그리고 연석 앤빌에 대하여 (4.57 ± 0.1) m/s의 속도로 충격을 가하였을 때 최대가속도는 2 453 ㎨를 초과하지 않아야 함(이론적인 속도 5.42 ± 0.1) m/s의 낙하높이는 1 497 ㎜, (4.57 ± 0.1) m/s의 낙하높이는 1 064 ㎜와 같다.)	경질의 플라스틱 및 발포 플라스틱폼	충격흡수용제품의 충격흡수성능 요구사항
내충격성	유아용 삼륜차	내충격성시험시 이상이 없어야 함	금속, 플라스틱	충경에 대한 내구성
내충격성	일반자전거	차체는 내하중 낙하 충격성 시험을 했을 때 차축간 거리의 영구 변형량이 40 mm 이하이고 또한 그 밖의 차체 각 부에 현저한 파손이 생겨서는 안 됨	금속	차체 내구성
내충격성	일반자전거	내전도 충격성 시험을 했을 때, 차축단거리의 변형량이 60mm이하이고 각 부위에 손상이 없어야 함	금속	충격에 대한 내구성
내충격성	자전거․롤러스포츠용 안전모	안전모는 머리에 오는 충격을 완화시키는 구조이고 안전모가 벗겨지는 것을 방지하기 위한 턱걸이 끈을 포함하여 유지장치가 장착되어야 하고, 유지장치는 외피에 최소 3개의 분산된 부착지점을 갖고 있어야 하고 최소 15 mm의 폭을 갖고 있어야 하며, 안전모 착용시 착용자가 접촉 또는 잠재적으로 접촉되는 안전모의 모든 부위에는 착용자에게 상해를 일으킬 수 있는 날카로운 가장자리, 거칠음 또는 돌출부가 없어야 함	섬유,풀라스틱,금속소재	내충격성,내관통성
내충격성	자전거․롤러스포츠용 안전모	안전모는 머리에 오는 충격을 완화시키는 구조이고 안전모가 벗겨지는 것을 방지하기 위한 턱걸이 끈을 포함하여 유지장치가 장착되어야 하고, 유지장치는 외피에 최소 3개의 분산된 부착지점을 갖고 있어야 하고 최소 15 mm의 폭을 갖고 있어야 하며, 안전모 착용시 착용자가 접촉 또는 잠재적으로 접촉되는 안전모의 모든 부위에는 착용자에게 상해를 일으킬 수 있는 날카로운 가장자리, 거칠음 또는 돌출부가 없어야 함	플라스틱	날카롭거나 돌출된 부분으로 인한 자상을 방지
내충격성	자전거․롤러스포츠용 안전모	충격흡수 라이너의 재료는 경질의 발포-스티로폴 또는 이와 동등 이상의 충격을 흡수 할 수 있는 재료를 사용하고 피부에 해로운 영향을 끼치지 않아야 하고 땀 및 두발유 시험방법에 따라 시험을 하였을 때 이상이 없어야 함	경질의 발포플라스틱폼	충격흡수 라이너의 기본 요구 물성(재료의 요구물성, 두피의 안전성, 땀 및 두발유에대한 재료의 안정성)
내충격성	자전거․롤러스포츠용 안전모	안전모는 사용자의 앞, 뒤, 옆, 관자놀이, 정수리 부분을 보호해야 하고, 시험방법 5.3.1에 따라 시험하였을 때, 평면 앤빌에 대하여 (5.42 ± 0.1) m/s의 속도로 그리고 연석 앤빌에 대하여 (4.57 ± 0.1) m/s의 속도로 충격을 가하였을 때 최대가속도는 2 943 ㎨를 초과하지 않아야 함(이론적으로 1 497 mm와 1 064 mm에서의 낙하 높이와 각기 같다)	경질의 플라스틱 및 발포 플라스틱폼	충격흡수용제품의 충격흡수성능 요구사항
내충격성	자전거․롤러스포츠용 안전모	1 472 ㎨ 이상의 충격 가속도가 생겼을 때 그 계속시간이 4 ms 이하이어야 함	경질의 플라스틱 및 발포 플라스틱폼	충격흡수용제품의 충격흡수성능 요구사항
내하중력	고령자용지팡이	손잡이와 지대와의 설치부분은 손잡이의 굽힘시험을 하였을 때 파손, 벗겨짐 및 사용상 지장이 있는 변형이 없어야 함	금속소재류	내구성
내하중력	고령자용지팡이	지대의 중앙부분은 휘어짐시험을 하였을 때 하중점의 최대 휘어짐 량은 10 mm 이하이어야 함. 또 하중을 제거한 후 파손, 벗겨짐, 및 사용상 지장이 있는 변형이 없어야 함	금속소재류	강도시험
내하중력	등산용로프	사용상에 발생될 수 있는 꼬임에 관계된 결점(kink)들이 있어서는 아니 됨		흠, 오염, 변형 등 겉모양의 이상유무를 확인
내하중력	모터달린 보드	"제조자가 지정한 최대하중의 3배 또는 350kg의 정적하중을 가하였을 때 이상이 없어야 함	FRP	본체의 하중에 대한 안전성
내하중력	물탱크	맨홀뚜껑,내부사다리및외부사다리가있는경우는예상되는하중에대하여안전해야 한다	금속	맨홀뚜껑 및 사다리의 내구성
내하중력	미끄럼방지타일	타일은 꺾임 강도 시험을 하였을 때, 나비 1 cm 당 꺾임 파괴 하중이 표 6의 규정에 합격하여야 한다. '참조-자율안전확인 부속서18 - 미끄럼방지타일 표6'	무기질 원료(점토, 장석, 규석 등)	타일의 판손을 방지
내하중력	부력 보조복	인열강도(tear strength)는 35 N 이상이어야 함	섬유	찢겨진 부분에서 당길 때 잘찢어지지 않아야 함
내하중력	성인용 비비탄총	방아쇠 격발은 9N 이상, 72N 미만의 당김 힘으로 원활히 격발되어야 함	철, 합성수지	비비탄총의 격발이 원활한 강도 설정
내하중력	쇼핑카트	각각의 캐스터는 같은 하중을 견딜 수 있어야 하며 각 지탱하중은 최소 쇼핑카트 총 적재용량의 25 % 이상이어야 한다	우레탄, 금속	캐스터의 내구성
내하중력	어린이 및 청소년용 비비탄총	방아쇠 격발은 9N 이상, 72N 미만의 당김 힘으로 원활히 격발되어야 함	철	비비탄총의 격발이 원활한 강도 설정
내하중력	유모차	해먹에 사용하는 포지의 파열 강도는 400kPa 이상이어야 함	섬유	해먹에사용되는섬유의강도
내하중력	유모차	안전띠(좌석)의 중앙부에 294N의 하중을 가하였을 때 벨트의 절단이 없어야 함	합성수지 섬유	제품의 안전상 내구성 및 절단을 견디는 충분한 강도를 가지는 것을 규정
내하중력	유모차	안전띠(좌석)의 중앙부에 294N의 하중을 가하였을 때 봉사의 절단이 없어야 함	합성수지 섬유	제품의 안전상 내구성 및 절단을 견디는 충분한 강도를 가지는 것을 규정
내하중력	유모차	안전띠(다리 가랑이)의 중앙부에 294N의 하중을 가하였을 때 벨트의 절단이 없어야 함(상자형 해먹에 대하여는 앞부분을 떼어낼 수 있는 것에만 적용)	합성수지 섬유	제품의 안전상 내구성 및 절단을 견디는 충분한 강도를 가지는 것을 규정
내하중력	유모차	안전띠(다리 가랑이)의 중앙부에 294N의 하중을 가하였을 때 봉사의 끊어짐이 없어야 함(상자형 해먹에 대하여는 앞부분을 떼어낼 수 있는 것에만 적용)	합성수지 섬유	제품의 안전상 내구성 및 절단을 견디는 충분한 강도를 가지는 것을 규정
내하중력	유아용 캐리어	6.6에 따른 시험에서 어깨끈과 본체와 봉제한 부분은 784 N (80 kgf)이상의 인장강도를 가져야 한다	섬유	부착장치와 봉제한 부분의 견고성
내하중력	유아용 캐리어	6.7에 따른 시험 시 프레임은 1176 N(120 Kgf) 이상의 굽힘 강도를 가져야 한다. (프레임 있는 캐리어에 한 한다)	철, 알루미늄	프레임이 있는 유아용 캐리어의 경우 견고성
내하중력	일반자전거	코스터 허브 부착 자전거는 강도 시험을 하였을 때 브레이크 계통 및 그 구성부품에 이상이 없어야 함	금속	정적하중에 대한 내구성
내하중력	일반자전거	구동부는 정하중 시험을 하였을 때에 구동 계통의 각 부에 현저한 변형 및 파손이 없고 구동 기능을 잃어서는 안 됨	금속	구동계통의 내구성
내하중력	일반자전거	좌석부는 안장에 현저한 경사가 없고 고정 시험을 하였을 때에 각 부에 현저한 변형 및 파손이 없어야 함	금속	좌석부의 내구성
내하중력	자동차용 어린이보호장치	되감는 하중. 6.11.1의 규정에 의해 시험에서 6.11.3의 내구성 시험 후 되감는 하중은 최소 시험전의 하중 값보다 50 % 이상은 되어야 함.		안전벨트의 견고성
내하중력	자동차용 어린이보호장치	내구성. 6.11.3의 규정에 의해 시험에서 모든 부품이 정상적으로 웨빙이 자연스럽게 되감겨야 함.	섬유	인장에 대한 웨빙의 내구성
내하중력	휴대용 사다리	발붙임겸용사다리와 사다리 버팀대의 강도는 9.3.2에 따라 시험하여 표2의 규정에 적합하여함	철, 알루미늄	사다리에 일정 하중이 이상을 견디는 재료 사용 및 설계에 반영
내하중력	휴대용 사다리	발붙임겸용사다리의 횡방향의 강도는 9.3.3에 따라 시험하여, 표3의 규정에 적합해야 함	철, 알루미늄	사다리에 일정 하중이 이상을 견디는 재료 사용 및 설계에 반영
내하중력	휴대용 사다리	발붙임겸용사다리의 고정기구의 강도는 9.3.4에 따라 시험하여 버팀대,핌 등에 사용상 지장을 주는 이상이 없어야함	철, 알루미늄	사다리에 일정 하중이 이상을 견디는 재료 사용 및 설계에 반영
내하중력	휴대용 사다리	발붙임사다리의 버팀대 끝부분의 강도는 9.3.5에 따라 시험하여 표4의 적합해야함	철, 알루미늄	사다리에 일정 하중이 이상을 견디는 재료 사용 및 설계에 반영
내하중력	휴대용 사다리	발붙임사다리 벌어짐 방지 기구의 강도는 9.3.6에 따라 시험하여 벌어짐 방지기구, 버팀대, 핀 등에 사용상 지장을 주는 이상이 없어야 함	철, 알루미늄	사다리에 일정 하중이 이상을 견디는 재료 사용 및 설계에 반영
내하중력	휴대용 사다리	발붙임사다리와사다리디딤대의강도는9.3.7에따라시험하여표5의규정에적합하여야함	철, 알루미늄	사다리에 일정 하중이 이상을 견디는 재료 사용 및 설계에 반영
내하중성	고령자용지팡이	지대의 중앙부분은 휘어짐시험을 하였을 때 하중점의 최대 휘어짐 량은 10 mm 이하이어야 함. 또 하중을 제거한 후 파손, 벗겨짐, 및 사용상 지장이 있는 변형이 없어야 함	알루미늄, 금속	지지대의 내구성
내하중성	등산용로프	로프가 비틀림, 하중 등의 일반적인 변형을 받았을 때 가닥, 실, 필라멘트의 가공상태가 그대로 유지되어야 함	섬유	등산로프의 내구성
도막강도	가스라이터	의도된 방법으로 다루거나 사용했을 때 소비자에게 상해를 입히는 날카로움 및 표면의 흠(벗겨짐,긁힘)이 없어야 한다.	금속, 플라스틱	날카롭거나 돌출된 부분으로 인한 자상을 방지
도막강도	간이빨래걸이	금속 부품을 사용한 부분은 도장, 도금 등 방청처리가 되어있어야 함		녹 및 부식방지
도막강도	고령자용보행보조차	표면처리를 한 면에는 밑바닥의 노출, 벗겨짐, 녹 등의 불량이 없어야 함	철금속	철이 산화됨에 따라 강도 및 연성이 약화되는 것을 방지
도막강도	고령자용보행차	표면처리를 한 면에는 맨바닥의 노출, 벗겨짐 및 녹 등의 불량이 없어야 함	철금속	철이 산화됨에 따라 강도 및 연성이 약화되는 것을 방지
도막강도	고령자용지팡이	표면에 도장, 도금 등이 되어져 있는 것에 있어서는 표면에 노출, 벗겨짐, 녹, 및 두드러진 얼룩이 없어야 함	금속,도금,플라스틱	부식성
도막강도	고령자용지팡이	표면에 도장, 도금 등이 되어져 있는 것에 있어서는 표면에 노출, 벗겨짐, 녹, 및 두드러진 얼룩이 없어야 함	철금속	철이 산화됨에 따라 강도 및 연성이 약화되는 것을 방지
도막강도	등산용 안전모	금속류는 흠, 균열, 터짐, 벗겨짐, 녹 등의 결함이 없어야 한다.	섬유,풀라스틱,금속소재	내식성,부착성
도막강도	모터달린 보드	"5.5"에 의해 분무했을 때, 철소지에 Ni, Ni-Cr 도금한 것에 한하여 24시간 분무했을시 R.N이 9.0 이상이어야 함	금속	금속 도금제품의 부식성 평가
도막강도	바퀴운동화	금속 부품을 사용한 부분은 도장, 도금 등 방청처리가 되어있어야 함	금속	녹 및 부식방지
도막강도	보냉용기	외장금속의 가공상태는 벗겨짐이 없어야 함	금속소재류	내식성,부착성
도막강도	보온용기	내식처리를 필요로 하는 재료를 사용했을 때의 외부장치는 표면에 수지가공, 인쇄도장 또는 도금 등의 내식처리를 해야 함	금속, 수지	금속제품의내식성또는방청처리요구
도막강도	부력 보조복	박리강도(coating adhesion)는 50 N/50 ㎜ 이상이어야 함	섬유	접착된 부분의 벗겨짐을 방지
도막강도	부력 보조복	침수처리 후의 박리강도는 40 N/50 ㎜ 이상이어야 함	섬유	접착된 부분의 벗겨짐을 방지
도막강도	성인용 비비탄총	도장 표면은 벗겨짐이 없어야 함	플라스틱,철강,비철소재	내식성,부착성
도막강도	스노보드	녹, 상처, 칠 벗겨짐, 형태불량 등이 없어야 한다.	철금속	철이 산화됨에 따라 강도 및 연성이 약화되는 것을 방지
도막강도	스키용 안전모	금속류는 홈, 균열, 터짐, 벗겨짐, 녹 등의 결함이 없어야 한다.	섬유,풀라스틱,금속소재	내식성,부착성
도막강도	스키용구	녹, 상처, 칠 벗겨짐, 형태불량 등이 없어야 한다.	철금속	철이 산화됨에 따라 강도 및 연성이 약화되는 것을 방지
도막강도	스포츠용 구명복	박리강도(coating adhesion)는 50 N/50 ㎜ 이상이어야 함	섬유	접착된 부분의 벗겨짐을 방지
도막강도	스포츠용 구명복	침수처리 후의 박리강도는 40 N/50 ㎜ 이상이어야 함	섬유	접착된 부분의 벗겨짐을 방지
도막강도	야구용 안전모	금속류는 흠, 균열, 터짐, 벗겨짐, 녹 등의 결함이 없어야 함	섬유,풀라스틱,금속소재	내식성,부착성
도막강도	어린이 및 청소년용 비비탄총	도장 표면은 벗겨짐이 없어야 함	금속소재류	내식성,부착성
도막강도	어린이용 안전모	금속류는 흠, 균열, 터짐, 벗겨짐, 녹 등의 결함이 없어야 함	섬유,풀라스틱,금속소재	내식성,부착성
도막강도	우산 및 양산	셀로판 테이프로 밀착시험시 도장면에 이상이 없어야 한다.	철, 합성수지	도장된 부분의 벗겨짐을 방지
도막강도	우산 및 양산	(스테인레스강을 제외한 철소지로 받침살, 중봉 및 받침살잡이에 한한다) KS D 8302(니켈 및 니켈․크롬 도금)에 의한 시험결과 1㎠당 반점수가 9점 미만이어야 한다.	스테인레스강을 제외한 금속	금속 도금제품의 부식성 평가
도막강도	유모차	도막에 파열이 생겨서는 안 됨	철, 합성수지	도장된 부분의 벗겨짐을 방지
도막강도	유모차	도장 및 도금이 된 부품은 벗겨짐이 없어야 함	플라스틱,철강,비철소재	내식성,부착성
도막강도	유아용 삼륜차	도금의 내식성시험시 면적 50 ㎠ 당 지름 2 ㎜ 이상의 반점이 있어서는 안됨	금속	금속 도금제품의 부식성 평가
도막강도	유아용 의자	도금 및 도장을 한 면에는 벗겨짐, 녹, 얼룩, 퇴색, 기타 흠 등이 없어야 함	플라스틱,철강,비철소재
도막강도	유아용 의자	도금 및 도장을 한 면에는 벗겨짐, 녹, 얼룩, 퇴색, 기타 흠 등이 없어야 함	섬유,풀라스틱,금속소재	내식성,부착성
도막강도	유아용 의자	도금 및 도장을 한 면에는 벗겨짐, 녹, 얼룩, 퇴색, 기타 흠 등이 없어야 함	철금속	철이 산화됨에 따라 강도 및 연성이 약화되는 것을 방지
도막강도	유아용 의자	도금 및 도장을 한 면에는 벗겨짐, 녹, 얼룩, 퇴색, 기타 흠 등이 없어야 함	철금속
도막강도	자동차용 어린이보호장치	각 부분의 도장 및 도금 상태는 양호하여 변색 벗겨짐 등이 없어야 함.	,금속소재	내식성,부착성
도막강도	자동차용 어린이보호장치	각 부의 도장 및 표면 처리는 양호하며, 쉽게 변색 또는 벗겨져 떨어지지 않을 것	섬유,풀라스틱,금속소재	내식성,부착성,일광견로도
도막강도	자동차용 정지 표시판	반사체 및 형광 표지체에는 현저한 색깔의 불균일이나 해로운 균열, 홈, 얼록, 변형, 뒤틀림, 비틀림, 벗겨짐, 그 밖의 결점이 없어야 함.	섬유,풀라스틱,금속소재	내식성,부착성,일광견로도
도막강도	자동차용 정지 표시판	표시판의 금속 부분에 도장을 한 것의 유효면은 KS R 0014의 4.3(겉모양 시험 방법)에 따라 시험하였을 때, KS R 0013의 6.1을 만족하여야 함.	금속	녹 및 부식방지
도막강도	자전거․롤러스포츠용 안전모	금속류는 흠, 균열, 터짐, 벗겨짐, 녹 등의 결함이 없어야 함	섬유,풀라스틱,금속	내식성,부착성,충격성
도막강도	킥보드	내식성 6.8에 의해 24시간 분무 했을때, R·N9.0 이상이어야 함(단, 철 소지에 Ni,Ni-Cr 도금한 것에 한함)	금속	금속 도금제품의 부식성 평가
도막강도	킥보드	도장,도금 기타의 방청처리가 되어있어야 함	철	녹 및 부식방지
방청력	고령자용보행보조차	표면처리를 한 면에는 밑바닥의 노출, 벗겨짐, 녹 등의 불량이 없어야 함	금속,도금	내식성,부식성
방청력	롤러스포츠보호장구	금속류는 흠, 균열, 터짐, 벗겨짐, 녹 등의 결함이 없어야 함	금속소재류	내식성,부착성
방청력	보온·보냉용기	탄소강이 바탕인 것에 있어서는 내면에 녹방지가 되어 있을 것	철(탄소강=강철)	철이 산화됨에 따라 강도 및 연성이 약화되는 것을 방지
방청력	보온·보냉용기	녹이 없어야 함	철(스테인리스)	철이 산화됨에 따라 강도 및 연성이 약화되는 것을 방지
방청력	보온·보냉용기	외장금속의 방청처리가 녹이 눈에 띄지 않아야 함	철금속	철이 산화됨에 따라 강도 및 연성이 약화되는 것을 방지
방청력	보온·보냉용기	탄소강이 바탕인 것에 있어서는 내면에 녹방지가 되어 있을 것	철(탄소강=강철)	철이 산화됨에 따라 강도 및 연성이 약화되는 것을 방지
방청력	보온용기	외장금속의 방청처리가 벗겨짐이 눈에 띄지 않아야 함	금속소재류	내식성,부착성
방청력	휴대용 사다리	부품들을 조립할 때는 접촉 부식이 일어나지 않도록 함과 동시에, 녹이 슬 염려가 있는 곳에는 녹 방지 처리를 해야 함	철금속	철이 산화됨에 따라 강도 및 연성이 약화되는 것을 방지
방청력		관절형 절단날에 사용되는 연결핀 또는 리벳은 스테인리스 등과 같이 녹을 방지할수 있는 소재이어야 함	철(스테인리스)	철이 산화됨에 따라 강도 및 연성이 약화되는 것을 방지
방청성	고령자용보행보조차	내식재료이외의 금속으로, 녹이 나올 염려가 있는 몇 곳, 접촉부식이 일어날 염려가 있는 몇 곳에는 방청처리가 되어져 있어야 한다.	금속	녹 및 부식방지
방청성	등산용 안전모	금속제 부착물은 내식성 처리가 되어 있어야 함	금속	금속제품의내식성또는방청처리요구
방청성	롤러스포츠보호장구	금속제 부착물은 내식성 또는 방청처리가 된 것이어야 한다	금속	녹 및 부식방지
방청성	보냉용기	외장금속은 내식성 재료를 사용하든가 도금을 해야 함	금속	금속제품의내식성또는방청처리요구
방청성	보온용기	내식처리를 필요로 하는 재료를 사용했을 때의 외부장치는 표면에 수지가공, 인쇄도장 또는 도금 등의 내식처리를 해야 함	금속, 수지	금속제품의내식성또는방청처리요구
방청성	보온용기	외장금속의 방청처리는 양호해야 함	금속	녹 및 부식방지
방청성	성인용 비비탄총	금속제 부분은 부식 또는 녹 발생 방지를 위한 방청처리가 되어 있어야 함	금속	녹 및 부식방지
방청성	승차용안전모(승차용 눈보호구 포함)	금속제 부착물은 내식성 또는 방청처리가 된 것이어야 함	금속	금속제품의내식성또는방청처리요구
방청성	승차용안전모(승차용 눈보호구 포함)	금속제 부착물은 내식성 또는 방청처리가 된 것이어야 함	금속	녹 및 부식방지
방청성	야구용 안전모	금속제 부착물은 내식성 또는 방청처리가 되어 있어야 함.	금속	금속제품의내식성또는방청처리요구
방청성	야구용 안전모	금속제 부착물은 내식성 또는 방청처리가 된 것이어야 함	금속	녹 및 부식방지
방청성	어린이 및 청소년용 비비탄총	금속제 부분은 부식 또는 녹 발생 방지를 위한 방청처리가 되어 있어야 함	금속	녹 및 부식방지
방청성	어린이용 귀금속악세사리	외장금속의 방청처리는 양호해야 함		녹 및 부식방지
방청성	유아용 의자	내식성 재료 이외의 금속재료는 적절한 방청처리가 되어 있어야 함	금속	녹 및 부식방지
방청성	유아용 의자	내식성 재료 이외의 금속재료는 적절한 방청처리가 되어 있어야 함	금속	녹 및 부식방지
방청성	자전거․롤러스포츠용 안전모	금속제 부착물은 내식성 또는 방청처리가 되어 있어야 함	금속	금속제품의내식성또는방청처리요구
방청성	자전거․롤러스포츠용 안전모	금속제 부착물은 내식성 또는 방청처리가 된 것이어야 함	금속	녹 및 부식방지
방충성	아동용 이단침대	나무 및 나무 성분의 재료는 곤충의 피해를 받지 않아야 함	나무	곤충으로 부터 나무의 재질을 보호하기 위해 규정
부착	보행기	보행기는 캐스커가 부착되어야 함	합성수지, 철	제품의 안전성을 위하여 부품 등에 대해 견고하게 부착하도록 규정
부착	보행기	바퀴의 앞쪽 또는 뒤쪽에는 바닥으로부터 25mm 미만의 높이에 캐스터의 부품이 부착되어서는 안됨	합성수지	제품의 안전성을 위하여 부품 등에 대해 견고하게 부착하도록 규정
부착	일반자전거	리어 리플렉터 색은 적색으로 하며, 리어 리플렉터는 렌즈의 최상부가 뒷바퀴 허브 축보다 위이고 안장 자리면 중앙부보다 75 mm 이상 아래쪽에 위치하여야 함	플라스틱, 반사판	상대 차량이나 사람이 자전거를 먼거리에서 인지케함으로써 피양이 가능토록함
부착	일반자전거	페달 리플렉터는 페달의 앞면 및 뒷면에 있어야 하며 색은 황색(또는 호박색)으로 하고 페달 리플렉터의 렌즈면은 페달 몸체 또는 리플렉터 케이스의 끝면으로부터 충분히 오목하게 되어 있어야 함	플라스틱, 반사판	상대 차량이나 사람이 자전거를 먼거리에서 인지케함으로써 피양이 가능토록함
부착	일반자전거	사이드 리플렉터 등의 반사부는 모두 같은 색으로 백색(무색) 또는 황색(혹은 호박색)으로 해야 하며, 자전거의 측면 또는 바퀴에 장착함	플라스틱, 반사판	상대 차량이나 사람이 자전거를 먼거리에서 인지케함으로써 피양이 가능토록함
부착	킥보드	만 8세 미만의 어린이가 사용하는 제품에는 핸드브레이크가 부착되어 있어야 함	합성수지, 철	제품의 안전성을 위하여 부품 등에 대해 견고하게 부착하도록 규정
부착	탠트	지퍼파스너의 이빨과 리본은 동일 색상이 아니어야 하며 동일색상일 경우에는 눈에 잘 띄는 색상의 손잡이를 슬라이더에 부착해야 함	플라스틱, 합성고무	긴급상황에의 대체 능력을 향상시킴
부착력	고령자용지팡이	지대의 접합부분은 압축하중시험을 하였을때 파손, 벗겨짐 및 사용상 지장이 있는 변형이 없어야 함	금속소재류	강도시험
부착력	등산용 안전모	안전모가 벗겨지는 것을 방지하기 위한 턱걸이 끈을 포함하여 유지장치가 장착되어야 하고, 유지장치는 외피에 최소 3개의 분산된 부착지점을 갖고 있어야 하고 최소 15 mm 의 폭을 갖고 있어야 함	섬유,풀라스틱,금속소재	내충격성,내관통성
부착력	롤러 스케이트	5.2.1에 따라 시험시 원활히 주행하여야 하며, 차축의 휨, 바퀴의 이탈 등의 이상이 없어야 한다.	철, 합성수지	바퀴 부착 견고성
부착력	미끄럼방지타일	자기질 타일에서 표면의 넓이가 15 ㎠ 이상인 경우에는 충분한 접착이 될 수 있도록 뒷굽을 붙인다	무기질 원료(점토, 장석, 규석 등)	제품의 안전성을 위하여 부품 등에 대해 견고하게 부착하도록 규정
부착력	바퀴운동화	오작동으로 인하여 사용 중에 프레임 또는 바퀴의 이탈이 없어야 함	철, 합성수지	바퀴 부착 견고성
부착력	보온용기	장식용 커버, 드는 끈, 기타 몸통과 부속품과의 부착은 양호하여야 함	섬유, 알루미늄	제품의 안전성을 위하여 부품 등에 대해 견고하게 부착하도록 규정
부착력	보행기	유아가 좌석으로부터 앞으로 미끄러져 나가는 것을 방지하기 위해 부착되어 있어야 함	섬유	제품의 안전성을 위하여 부품 등에 대해 견고하게 부착하도록 규정
부착력	보행기	보행기는 캐스터를 제외하고 바닥으로부터 25mm이내에 날카로운 부품이 부착되어서는 안됨	합성수지	제품의 안전성을 위하여 부품 등에 대해 견고하게 부착하도록 규정
부착력	부력 보조복	부력재를 유지하는 원단, 봉합부위 및 접착부위의 인장강도는 300 N 이상이어야 함	섬유	바느질한 부분의 터짐을 방지
부착력	부력 보조복	접착부위의 인장강도는 300 N 이상이어야 함	섬유	부력제와 섬유 접착의 견고성
부착력	불꽃놀이제품	도화선은 불꽃놀이 제품의 무게에 226g 을 더한 무게 또는 불꽃놀이 제품 2배의 무게를 분리되지 않고 견딜 수 있도록 안전하게 부착되어 있어야 한다	플라스틱, 종이
부착력	불꽃놀이제품	손으로 조작하는 불꽃놀이 제품에는 길이가 10.2cm 이상인 손잡이가 운반, 취급, 사용 도중에 떨어지지 않도록 부착되어 있어야 한다	합성수지, 종이	제품의 안전성을 위하여 부품 등에 대해 견고하게 부착하도록 규정
부착력	불꽃놀이제품	구동부(drivers)는 운반, 취급, 정상작동상태에서 느슨해지지 않도록 안전하게 부착되어 있어야 한다	합성수지	제품의 안전성을 위하여 부품 등에 대해 견고하게 부착하도록 규정
부착력	불꽃놀이제품	막대는 곧바르고 단단하여야 하며 운반, 취급, 정상 작동 중에 파손되거나 떨어지지 않도록 구동부에 부착되어 있어야 한다	합성수지	제품의 안전성을 위하여 부품 등에 대해 견고하게 부착하도록 규정
부착력	빙삭기	본체의 저면에는 미끄럼방지용 고무등이 확실히 부착하여 붙어 있어야 함	합성수지, 고무	제품의 안전성을 위하여 부품 등에 대해 견고하게 부착하도록 규정
부착력	빙삭기	손잡이에 196N의 힘을 윗방향 및 옆방향에 가할 때 손잡이가 떨어지면 안 됨	합성수지	제품의 안전성을 위하여 부품 등에 대해 견고하게 부착하도록 규정
부착력	스노보드	부품 및 부속품은 녹, 상처, 칠, 벗겨짐, 형태불량 등이 없어야 하고 적정한 위치에 확실히 부착되어 있어야 함	풀라스틱	인장강도,내식성
부착력	스노보드	바인딩은 일반적인 방법으로 부츠에 부착할 수 있어야 함	합성수지, 철	제품의 안전성을 위하여 부품 등에 대해 견고하게 부착하도록 규정
부착력	스키용구	봉제선이 일정하고 터짐, 봉제탈락 등이 없어야 한다.	섬유	내구성이 아닌 겉모양
부착력	스키용구	적정한 위치에 확실히 부착되어 있어야 한다.	합성수지	제품의 안전성을 위하여 부품 등에 대해 견고하게 부착하도록 규정
부착력	스포츠용	구명복에는 밧줄고리가 부착되어 있어야 하는데, 밧줄고리는 부식에 저항성이 있는 재질을 사용하여야 하며, 손으로 잡거나 들어올리는 장치에 부착하기가 용이하여야 함	금속, 수지	밧줄고리 제품의 부식성에 강한 재료의 사용 규정
부착력	스포츠용 구명복	접착부위의 인장강도는 300 N 이상이어야 함	섬유	부력제와 섬유 접착의 견고성
부착력	스포츠용 구명복	인장강도는 부속서 A.5로 시험하였을 때 어른용의 경우 2600 N, 어린이용의 경우 1500 N 이상이어야 하고, 인장강도 시험으로 밧줄이나 구명복에 손상을 주어서도 안됨	섬유	밧줄 고리의 부착의 견고성
부착력	스포츠용 구명복	밧줄고리는 착용자가 정상적으로 물에 떠 있을 때 눈에 잘 띄어야 하는데, 응급시 부양을 돕도록 할 때 이외의 일반적인 상황에서는 커버안에 집어 넣을 수도 있음	섬유	긴급상황에의 대체 능력을 향상시킴
부착력	승차용안전모(승차용 눈보호구 포함)	턱걸이 끈은 턱걸이 끈 시험 방법에 따라 시험하였을 때 부착된 지점에서 떨어지거나 손상이 없이 신장량이 25.0 mm 이상이어서는 안 됨	섬유	턱걸이 끈의 견고성
부착력	승차용안전모(승차용 눈보호구 포함)	머리끈은 조절이 가능하고 머리에 직접 또는 안전모 위에 착용하여 쉽게 벗겨지지 않아야 함	섬유,풀라스틱,금속	내충격성,내관통성
부착력	양식용부자	부품 또는 부속품은 견고하게 부착되어야 함		제품의 안전성을 위하여 부품 등에 대해 견고하게 부착하도록 규정
부착력	우산 및 양산	손잡이와 중봉의 강도는 637N이상이어야 한다.	철, 합성수지	손잡이와 우산대의 이탈을 방지
부착력	우산 및 양산	봉제는장력이양호하고,터짐,건너뜀,주름 등이없어야하며2.54cm당9땀이상으로한다.		흠, 오염, 변형 등 겉모양의 이상유무를 확인
부착력	우산 및 양산	가장자리 봉제는 양호하여야 하고, 실느슨함, 봉제이음, 봉제비틀어짐 등의 결점이 없어야 한다.		흠, 오염, 변형 등 겉모양의 이상유무를 확인
부착력	유모차	봉제물은 이탈이 없이 적정하여야 함	섬유	봉제의 적정성
부착력	유모차	안전띠(좌석)의 중앙부에 294N의 하중을 가하였을 때 리벳의 이탈이 없어야 함	섬유	안전띠의 부착강도
부착력	유모차	안전띠(다리 가랑이)의 중앙부에 294N의 하중을 가하였을 때 고리나 훅 등의 이탈이 없어야 함(상자형 해먹에 대하여는 앞부분을 떼어낼 수 있는 것에만 적용)	섬유	안전띠의 부착강도
부착력	유모차	가동식 난간에 안전띠(다리 가랑이)가 부착된 유모차는 난간을 윗방향으로 245N의 힘으로 당겼을 때 안전띠의 이탈이 없어야 함	섬유	안전띠의 부착강도
부착력	유아용 의자	이 규격 2부 “5.10 부착강도시험”에 따라 시험했을 때 파손, 빠짐 등이 없어야 한다.	목재, 합성수지	부착강도
부착력	유아용 의자	이 규격 2부 “5.12 등받이 강도시험”에 따라 등받이에 하중을 가했을 때 파손, 빠짐, 흔들림 등이 없어야 함	목재, 합성수지	등받이 강도
부착력	유아용 의자	이 규격 2부 “5.17 시트벨트의 강도시험”에 따라 시험했을 때 조임 부위의 파손, 조임의 느슨함, 벨트 또는 재봉사의 끊어짐, 리벳, 훅(hock)의 빠짐 등이 없어야 함	섬유	시트벨트 부착강도 및 시트벨트 재질의 내구성
부착력	유아용 의자	이 규격 2부 “5.11 좌면강도시험”에 따라 시험했을 때 파손, 빠짐 등이 없어야 함	플라시틱	빠짐, 파손 등을 방지하기 위한 안전기준
부착력	유아용 의자	이 규격 2부 “5.12 등받이 강도시험”에 따라 등받이에 하중을 가했을 때 파손, 빠짐, 흔들림 등이 없어야 함	플라시틱	빠짐, 파손 등을 방지하기 위한 안전기준
부착력	유아용 의자	이규격2부“5.13테이블강도시험”에따라시험했을때파손,빠짐, 흔들림 등이 없어야 함	플라시틱	빠짐, 파손 등을 방지하기 위한 안전기준
부착력	유아용 의자	이 규격 2부 “5.14 난간강도시험”에 따라 시험했을 때 파손, 빠짐, 사용상 지장이 있는 현저한 변형, 흔들림 등이 없어야 함	플라시틱	빠짐, 파손 등을 방지하기 위한 안전기준
부착력	유아용 의자	이 규격 2부 “5.15 발판강도시험”에 따라 시험했을 때 파손, 빠짐, 사용상 지장이 있는 현저한 변형 등이 없어야 함	플라시틱	빠짐, 파손 등을 방지하기 위한 안전기준
부착력	유아용 의자	이 규격 2부 “5.16 가랑이 벨트강도시험”에 따라 시험했을 때 벨트의 끊어짐, 재봉사의 끊어짐, 리벳, 훅(hock)의 빠짐 등이 없어야 함	플라시틱	빠짐, 파손 등을 방지하기 위한 안전기준
부착력	유아용 의자	이 규격 2부 “5.17 시트벨트의 강도시험”에 따라 시험했을 때 조임 부위의 파손, 조임의 느슨함, 벨트 또는 재봉사의 끊어짐, 리벳, 훅(hock)의 빠짐 등이 없어야 함	플라시틱	빠짐, 파손 등을 방지하기 위한 안전기준
부착력	유아용 캐리어	6.4.4 에 따른 시험에서 부착장치는 기능이 정상적 이어야 한다.	섬유	제품의 안전성을 위하여 부품 등에 대해 견고하게 부착하도록 규정
부착력	일반자전거	이너의 끝은 풀리지 않도록 와이어 캡 등에 따라서 처리하고 와이어 캡 등은 20 N의 이탈력에 견디어야 함	철, 합성수지	와이어를 고정시키는 캡이 이탈되어 와이어가 풀리는 것을 방지
부착력	일반자전거	부착 위치는 차축보다 위쪽으로 전방에는 렌즈의 전체면이 확인되는 것이어야 하며 색은 백색(무색)으로 함	플라스틱, 반사판	상대 차량이나 사람이 자전거를 먼거리에서 인지케함으로써 피양이 가능토록함
부착력	자동차용 어린이보호장치	각 구성부재의 부착부․연결부 등은 확실하게 부착 또는 연결되어야 함.	합성수지, 섬유	제품의 안전성을 위하여 부품 등에 대해 견고하게 부착하도록 규정
부착력	침대매트리스	봉제는 땀간격이 일정하고 실끊어짐, 실느슨함, 실풀림, 봉탈, 재봉선의 비틀림이 없어야 함	섬유	봉제의 적정성
부착력	킥보드	6.4에 따라 시험을 했을때, 변형, 이탈, 가시적인 균열, 결함이 없어야 함	철, 합성수지	바퀴 부착 견고성
부착력	킥보드	부착강도 바퀴의 부착강도는 6.7에 따라 시험하였을 때 바퀴의 이탈 및 이격이 없어야 함	철, 합성수지	바퀴 부착 견고성
부착력	탠트	변을 잘라낸 경우 봉합은 전부 8mm 이상의 권봉으로 하여야 함		흠, 오염, 변형 등 겉모양의 이상유무를 확인
부착력	탠트	바느질은 균일하여야하며, 봉탈, 재봉선 벗어남이 없을 것	섬유	봉제의 적정성
부찰력	미끄럼방지타일	겉붙임 구성 타일의 경우 박리성 시험을 하였을 때 떼어낸 첨지에 타일이 붙어있지 않아야 한다.	무기질 원료(점토, 장석, 규석 등)	제품의 안전성을 위하여 부품 등에 대해 견고하게 부착하도록 규정
부찰력	우산 및 양산	살대와 끝살을 조립한 강도는 19.6N이상이어야 한다.	철, 합성수지	우산의 끝부분의 이탈 방지
색도	반사안전조끼	바탕재의 색도는 표2에 규정된 범위 이내어야 함 '참조-자율안전확인 부속서 26 - 반사안전조끼 5.2.3'	섬유, 염료	상대 차량이나 사람이 쪼끼 착용자를 먼거리에서 쉽게 인지케함으로써 피양이 가능토록함
색도	반사안전조끼	혼합성능재의 색도는 표3에 규정된 범위이내이어야함 '참조-자율안전확인 부속서 26 - 반사안전조끼 5.2.3'	섬유, 염료	상대 차량이나 사람이 쪼끼 착용자를 먼거리에서 쉽게 인지케함으로써 피양이 가능토록함
색도	반사안전조끼	일광시험 후 색도 바탕재 및 혼합성능재의 일광 노출 후 색도는 표2와 표3의 색도좌표에 의해 규정된 범위이내이어야 함 '참조-자율안전확인 부속서 26 - 반사안전조끼 5.2.3'	섬유, 염료	쪼끼의 피 인지특성을 장기간 유지케 함으로써 안전성을 향상
염색성	유아용 캐리어	시험방법 6.2.2에 따라 시험시 사용된 원단의 염색견뢰도는 4급 이상이어야 한다	섬유	마찰에 의한 섬유염색의 내구성
염수내구성	스포츠용 구명복	구명복 원단의 마찰(건․습)견뢰도는 KS K 0650에 따라 시험하였을 때 3급 이상이어야 하고, 구명복 원단의 해수견뢰도는 KS K 0640에 따라 시험하였을 때 4급 이상이어야 함	섬유	마찰 및 염수에 의한 노화내구성
외관	가정용 압력냄비 및 압력솥	손등을 다칠 염려가 있는 날카로운 부분이 없어야 함	금속, 플라스틱	날카롭거나 돌출된 부분으로 인한 자상을 방지
외관	가정용일반침대 욕창예방매트리스	봉제는 땀간격이 일정하고 실끊어짐, 실느슨함, 실풀림, 봉탈, 재봉선의 비틀림이 없어야 함	섬유	외관상 판단하였을때 땀의 끊어짐없이 일정하게 가공할 것을 규정
외관	간이빨래걸이	마무리는양호하고손가락등이닿는부분에는상해를줄만한날카로움등이없을 것	금속, 플라스틱	날카롭거나 돌출된 부분으로 인한 자상을 방지
외관	등산용 안전모	안전모 착용시 착용자가 접촉 또는 잠재적으로 접촉되는 안전모의 모든 부위에는 착용자에게 상해를 일으킬 수 있는 날카로운 가장자리, 거칠음 또는 돌출부가 없어야 함	플라스틱	날카롭거나 돌출된 부분으로 인한 자상을 방지
외관	등산용 안전모	각 부에는 흠, 얼룩, 더러워진 곳 등의 결함이 없어야 함		흠, 오염, 변형 등 겉모양의 이상유무를 확인
외관	롤러스포츠보호장구	착용자가 접촉 또는 잠재적으로 접촉되는 보호대의 모든 부위에는 날카로운 부분이나 튀어나온 부분이 없어야 한다	플라스틱	날카롭거나 돌출된 부분으로 인한 자상을 방지
외관	롤러스포츠보호장구	각 부에는 흠, 얼룩. 더러워진 곳 등의 결함이 없어야 함	플라스틱, 천	흠, 오염, 변형 등 겉모양의 이상유무를 확인
외관	모터달린 보드	보드의 모서리는 날카로운 부분이 없어야 함	금속, 플라스틱	날카롭거나 돌출된 부분으로 인한 자상을 방지
외관	물안경	3) 수경의 각 부분은 사용자에게 상처를 입힐 우려가 있는 날카로움이나 요철 등이 없을 것.	플라스틱	날카롭거나 돌출된 부분으로 인한 자상을 방지
외관	물안경	5) 수경은 충분한 시계를 확보할 수 있을 것.	플라스틱, 고무	외부영상정보입수범위의확대
외관	바퀴운동화	신체에 상해를 줄만한 부품이나 날카로움이 없어야 함	플라스틱	날카롭거나 돌출된 부분으로 인한 자상을 방지
외관	보냉용기	외장금속의 가공상태는 해를 줄만한 날카로움이 없어야 함	금속, 플라스틱	날카롭거나 돌출된 부분으로 인한 자상을 방지
외관	보행기	사용자에게 상해를 줄만한 날카로운 부분이 없어야 함	금속, 플라스틱	날카롭거나 돌출된 부분으로 인한 자상을 방지
외관	불꽃놀이제품	사용 금지된 불꽃놀이 제품과 혼동될 수 있는 색상이나 형태를 하고 있으면 안된다	종이, 염료	특정금지된불꽃놀이제품의식별을용이하게함
외관	선글라스	렌즈에는 흠, 색얼룩, 맥리, 거품 및 이물 등이 눈에 뜨이지 않아야 한다.	유리, 플라스틱	흠, 오염, 변형 등 겉모양의 이상유무를 확인
외관	성인용 비비탄총	두께 0.5mm 미만의 금속 가장자리와 금속판 아래 놓이는 판과의 표면간격이 0.7mm가 넘는 경우의 금속판 가장자리는 날카로운 가장자리 시험에 따라 시험했을 때 날카로운 가장자리가 없어야 함	금속, 플라스틱	날카롭거나 돌출된 부분으로 인한 자상을 방지
외관	수경	수경의 각 부분은 사용자에게 상처를 입힐 우려가 있는 날카로움이나 요철 등이 없을 것	플라스틱	날카롭거나 돌출된 부분으로 인한 자상을 방지
외관	수경	한쪽 10mm 이상의 어긋남 또는 끊어짐이 없을 것		흠, 오염, 변형 등 겉모양의 이상유무를 확인
외관	스노보드	사용상 피부를 해칠 수 있는 날카로운 부분이 없어야 하며 홈, 칠 얼룩, 부풀음 등이 없어야 함	금속, 플라스틱	날카롭거나 돌출된 부분으로 인한 자상을 방지
외관	스노보드	흠, 비틀림, 변형 등이 없어야 함	합성수지, 철	제품의 이상변형 등 여부를 육안으로 판단하기 위해 규정
외관	스케이트보드	반경이 10mm 이상으로 다듬어져야한다.	금속, 플라스틱	날카롭거나 돌출된 부분으로 인한 자상을 방지
외관	스케이트보드	거칠고 날카롭지않아야한다.	금속, 플라스틱	날카롭거나 돌출된 부분으로 인한 자상을 방지
외관	스케이트보드	갑판의 모퉁이와 모서리는 날카로운 부분이 없어야 함	금속, 플라스틱	날카롭거나 돌출된 부분으로 인한 자상을 방지
외관	스키용 안전모	시험 후 안전모는 착용자에게 추가 상해를 줄 수 있는 손상(날카로운 모서리, 뾰족한 부분 등)이 없어야 한다.	플라스틱	날카롭거나 돌출된 부분으로 인한 자상을 방지
외관	스키용 안전모	각 부위는 흠, 얼룩, 오염 등의 결함이 없어야 한다.		흠, 오염, 변형 등 겉모양의 이상유무를 확인
외관	승차용안전모(승차용 눈보호구 포함)	각 부분에는 사용자에게 베이거나 찰과상을 줄 날카로움이나 울퉁불퉁함이 없어야 함	플라스틱	날카롭거나 돌출된 부분으로 인한 자상을 방지
외관	승차용안전모(승차용 눈보호구 포함)	각 부에는 흠, 얼룩. 더러워진 곳 등의 결함이 없어야 함		흠, 오염, 변형 등 겉모양의 이상유무를 확인
외관	승차용안전모(승차용 눈보호구 포함)	금속류는 흠, 균열, 터짐, 벗겨짐, 녹 등의 결함이 없어야 함	섬유,풀라스틱,금속소재	내충격성
외관	승차용안전모(승차용 눈보호구 포함)	앞차양이 붙어있는 안전모는 사용중에 풍압에 의해 늘어져서 시야를 방해하지 않을 것	금속, 플라스틱	위험상황에의 대체 능력을 향상시킴
외관	식탁용품 및 주방용품	육안으로 볼 때 손잡이 떨어짐이 눈에 뜨이지 않아야 함	합성수지 등	제품의 안전성을 위하여 부품 등에 대해 견고하게 부착하도록 규정
외관	아동용 이단침대	노출된 가장자리 및 돌출부는 날카로운 가장자리가 없어야 함	금속, 플라스틱, 나무	날카롭거나 돌출된 부분으로 인한 자상을 방지
외관	야구용 안전모	각 부에는 흠, 얼룩, 더러워진 곳 등의 결함이 없어야 함		흠, 오염, 변형 등 겉모양의 이상유무를 확인
외관	어린이 및 청소년용 비비탄총	두께 0.5mm 미만의 금속 가장자리와 금속판 아래 놓이는 판과의 표면간격이 0.7mm가 넘는 경우의 금속판 가장자리는 날카로운 가장자리 시험에 따라 시험했을 때 날카로운 가장자리가 없어야 함	금속, 플라스틱	날카롭거나 돌출된 부분으로 인한 자상을 방지
외관	어린이용 안전모	안전모는 시험 후 착용자에게 상해를 입힐 수 있는 날카로운 모서리나 돌출부분이 생겨서는 안됨	플라스틱	날카롭거나 돌출된 부분으로 인한 자상을 방지
외관	어린이용 안전모	각 부에는 흠, 얼룩, 더러워진 곳 등의 결함이 없어야 함		흠, 오염, 변형 등 겉모양의 이상유무를 확인
외관	우산 및 양산	금속제 이외의 손잡이인 경우 벌레먹음 및 기타의 결점이 눈에 띄지 않아야 한다.		흠, 오염, 변형 등 겉모양의 이상유무를 확인
외관	우산 및 양산	기타 끝마무리 결점이 눈에 띄지 않아야 한다.		흠, 오염, 변형 등 겉모양의 이상유무를 확인
외관	유모차	각 부분은 사용자에게 상해를 줄만한 날카로움이 없도록 끝마무리를 하여야 함	금속, 플라스틱	날카롭거나 돌출된 부분으로 인한 자상을 방지
외관	유아용 삼륜차	손발을 닿는 부분의 끝마무리는 양호하며 다쳐서 해로움을 줄만한 날카로움, 접힘자리 등이 없어야 함	금속, 플라스틱	날카롭거나 돌출된 부분으로 인한 자상을 방지
외관	유아용 삼륜차	손발을 닿는 부분의 끝마무리는 양호하며 다쳐서 해로움을 줄만한 날카로움, 접힘자리 등이 없어야 함	금속, 플라스틱	날카롭거나 돌출된 부분으로 인한 자상을 방지
외관	유아용 의자	사용 시 인체에 닿는 부분에는 상해를 줄만한 예리한 부분, 날카로움 등이 없어야 함	금속, 플라스틱	날카롭거나 돌출된 부분으로 인한 자상을 방지
외관	유아용 의자	이 규격 2부 “5.16 가랑이 벨트강도시험”에 따라 시험했을 때 벨트의 끊어짐, 재봉사의 끊어짐, 리벳, 훅(hock)의 빠짐 등이 없어야 함	섬유	외관상 판단하였을때 땀의 끊어짐없이 일정하게 가공할 것을 규정
외관	일반자전거	타이어의 사이드 휠 부에는 타이어를 사용 상태에 장착 했을 때에 잘 보이는 곳에 쉽게 지워지지 않는 방법으로 표시 공기압을 표시하여야 함	고무 표면	사용자에게 정보(공기압)의 상시전달성 보장
외관	자동차용 어린이보호장치	결합방법은 보호자가 쉽게 판별할 수 있을 것	금속, 플라스틱, 섬유벨트	사용자에게 정보(착용성)의 상시전달성 보장
외관	자동차용 정지 표시판	반사체 및 형광 표지체에는 현저한 색깔의 불균일이나 해로운 균열, 홈, 얼록, 변형, 뒤틀림, 비틀림, 벗겨짐, 그 밖의 결점이 없어야 함.	합성수지	제품의 이상변형 등 여부를 육안으로 판단하기 위해 규정
외관	자동차용 타이어	공기구멍의 고무나 비어져 나온 고무가 깨끗이 잘라져 있을 것	합성수지 섬유
외관	자전거․롤러스포츠용 안전모	각 부에는 흠, 얼룩, 더러워진 곳 등의 결함이 없어야 함		흠, 오염, 변형 등 겉모양의 이상유무를 확인
외관	자전거․롤러스포츠용 안전모	앞차양이 붙어있는 안전모는 사용 중에 풍압에 의해 늘어져서 시야를 방해하지 않아야 함	금속, 플라스틱	위험상황에의 대체 능력을 향상시킴
외관	젖병및젖꼭지	금이 가거나 결손 등 유해한 결함이 없고, 불용해물이 섞여 있어서는 안 된다. 그리고, 유해한 거품, 이물, 맥리, 흠, 모양의 거칠음, 비틀림, 더렵혀짐이 없어야 함		흠, 오염, 변형 등 겉모양의 이상유무를 확인
외관	젖병및젖꼭지	금이 가거나 결손 등 유해한 결함이 없고, 불용해물이 섞여 있어서는 안 된다. 그리고, 유해한 거품, 이물, 맥리, 흠, 모양의 거칠음, 비틀림, 더렵혀짐이 없어야 함		흠, 오염, 변형 등 겉모양의 이상유무를 확인
외관	젖병및젖꼭지	금이 가거나 결손 등 유해한 결함이 없고, 불용해물이 섞여 있어서는 안 된다. 그리고, 유해한 거품, 이물, 맥리, 흠, 모양의 거칠음, 비틀림, 더렵혀짐이 없어야 함	합성수지, 유리	제품의 이상변형 등 여부를 육안으로 판단하기 위해 규정
외관	젖병및젖꼭지	눈금선 및 표시 수치는 선명하여야 함	플라스틱,	계측 기능의 정밀도 향상
외관	책받침	모서리는 둥글고, 절단면은 매끈하여야 하며 날카로움이 없어야 함	금속, 플라스틱	날카롭거나 돌출된 부분으로 인한 자상을 방지
외관	침대매트리스	봉제는 땀간격이 일정하고 실끊어짐, 실느슨함, 실풀림, 봉탈, 재봉선의 비틀림이 없어야 함	섬유	제품의 재봉선이 일정한 여부를 육안으로 판단하기 위해 규정
외관	팔레트	모서리는 둥글고, 절단면은 매끈하여야 하며 날카로움이 없어야 함	금속, 플라스틱	날카롭거나 돌출된 부분으로 인한 자상을 방지
외관	필통	모서리는 둥글고, 절단면은 매끈하여야 하며 날카로움이 없어야 함	금속, 플라스틱	날카롭거나 돌출된 부분으로 인한 자상을 방지
외관	합성수지제 주방용품 및 일반용품	48개월 미만의 어린이용 합성수지제 주방용품 및 일반용품에 있는 접근할 수 있는 가장자리, 모서리, 또는 성형부분에는 거스러미와 플래시로 인한 위해한 날카로운 가장자리가 있어서는 안 된다. 그렇지 않다면 위해한 날카로운 가장자리에 접근할 수 없도록 보호장치가 되어 있어야 함	금속, 플라스틱, 유리	날카롭거나 돌출된 부분으로 인한 자상을 방지
외관	합성수지제 주방용품 및 일반용품	48개월미만의어린이용합성수지제주방용품및일반용품의끝에대하여5.1.4에따라시험했을때위해한날카로운끝이없어야함		날카롭거나 돌출된 부분으로 인한 자상을 방지
외관	합성수지제 주방용품 및 일반용품	인쇄 및 표시는 선명하여야 함	플라스틱, 염료	사용자에게 정보(제품 유형파악)의 상시전달성 보장
외관	휴대용 레이저용품	흠, 오염, 비틀림, 변형, 날카로움 등 사용상 결함이 없어야 함	금속, 플라스틱	날카롭거나 돌출된 부분으로 인한 자상을 방지
원형유지력	양탄자	동적하중에 의한 두께 감소율은 월턴제품의 경우 표 7에 적합하여야 하고 터프트제품 또는 기타 양탄자의 경우는 표 8에 적합하여야 함. 단, 부직제품의 경우는 적용하지 않음	섬유	양탄자의 하중에 의한 두께감소에 대한 내구성
유해물질	공책	공책의 내지는 펄프 또는 재생지로 만든 용지를 사용하여야 하며, 표지는 합성수지를 접합 또는 도포하지 않아야 함	공책,제조업체별	환경부 고시 및 국제적으로 정한 유해물질
유해물질	마킹펜류	5.1에 따라 시험하였을 때 폼알데하이드가 검출되지 않아야 함	잉크	환경부 고시 및 국제적으로 정한 유해물질 (발암물질 등)
유해물질	문구용 풀	풀은 유해물질관리법에 규정하는 금지 화학물질 및 취급제한 유독물을 원료로 하여 사용되어서는 안 된다. 다만, 염화수소, 질산, 수산화나트륨 및 폼알데하이드는 제외		환경부 고시 및 국제적으로 정한 유해물질
유해물질	문구용 풀	0.1이하	수용성고분자 화합물, 폴리비닐필로리든, 폴리비닐알코올 등	환경부 고시 및 국제적으로 정한 유해물질
유해물질	물탱크	환기구가 있는 경우는 위생상 유해한 것이 들어가지 않는 구조로 한다.	관계없음	물리적 구조(겉모양 육안평가)에 따른 유해물질 떨어짐 방지
유해물질	분필	“5”에 따라 시험하였을 때 표 1에 적합하여야 함	소석고제,탄산칼슘제 분필가루	환경부고시및국제적으로정한유해물질 (안료성분중금속)
유해물질	빙삭기	얼음에 닿는 부분의 합성수지제 재료는 4.7.2에 따라 시험했을 때 증발잔류물이 30ppm 이하이어야 함	합성수지	증발되었을때 증발잔유물이 규정이하로 될 것을 규정
유해물질	빙삭기	얼음에 닿는 부분의 합성수지제 재료는 4.7.2에 따라 시험했을 때 과망간산칼륨 소비량이 10ppm 이하이어야 함	합성수지	유해물질이 규정이하로 발생하도록 규정
유해물질	색종이	4.1에 따라 시험하였을 때 표 1에 적합하여야 함	색종이	환경부 고시 및 국제적으로 정한 유해물질
유해물질	생활용품	포름 알데이드 및 휘발성 유기 화합물(VOCs)의 방출량이 많은 제품은 인체에 유해할 수 있으니, 환기가 잘되는 공간에서만 사용할 것.	합판,특수가공치장합판,섬유 판, 파티클보드	합판,특수가공치장합판,섬유 판, 파티클보드 가공시(사용되는 접착제 등) 발생할수있는 유해물질의 관리 (새집증후군 등 원인)
유해물질	생활용품	포름 알데이드 및 휘발성 유기 화합물(VOCs)의 방출량이 많은 제품은 인체에 유해할 수 있으니, 환기가 잘되는 공간에서만 사용할 것	합판,특수가공치장합판,섬유 판, 파티클보드	합판,특수가공치장합판,섬유 판, 파티클보드 가공시(사용되는 접착제 등) 발생할수있는 유해물질의 관리 (새집증후군 등 원인)
유해물질	생활용품	포름 알데이드 및 휘발성 유기 화합물(VOCs)의 방출량이 많은 제품은 인체에 유해할 수 있으니, 환기가 잘되는 공간에서만 사용할 것	합판,특수가공치장합판,섬유 판, 파티클보드	합판,특수가공치장합판,섬유 판, 파티클보드 가공시(사용되는 접착제 등) 발생할수있는 유해물질의 관리 (새집증후군 등 원인)
유해물질	생활용품	포름 알데이드 및 휘발성 유기 화합물(VOCs)의 방출량이 많은 제품은 인체에 유해할 수 있으니, 환기가 잘되는 공간에서만 사용할 것	합판,특수가공치장합판,섬유 판, 파티클보드	합판,특수가공치장합판,섬유 판, 파티클보드 가공시(사용되는 접착제 등) 발생할수있는 유해물질의 관리 (새집증후군 등 원인)
유해물질	생활용품	포름 알데이드 및 휘발성 유기 화합물(VOCs)의 방출량이 많은 제품은 인체에 유해할 수 있으니, 환기가 잘되는 공간에서만 사용할 것.	합판,특수가공치장합판,섬유 판, 파티클보드	합판,특수가공치장합판,섬유 판, 파티클보드 가공시(사용되는 접착제 등) 발생할수있는 유해물질의 관리 (새집증후군 등 원인)
유해물질	생활용품	포름 알데이드 및 휘발성 유기 화합물(VOCs)의 방출량이 많은 제품은 인체에 유해할 수 있으니, 환기가 잘되는 공간에서만 사용할 것.	합판,특수가공치장합판,섬유 판, 파티클보드	합판,특수가공치장합판,섬유 판, 파티클보드 가공시(사용되는 접착제 등) 발생할수있는 유해물질의 관리 (새집증후군 등 원인)
유해물질	생활용품	포름 알데이드 및 휘발성 유기 화합물(VOCs)의 방출량이 많은 제품은 인체에 유해할 수 있으니, 환기가 잘되는 공간에서만 사용할 것.	합판,특수가공치장합판,섬유 판, 파티클보드	합판,특수가공치장합판,섬유 판, 파티클보드 가공시(사용되는 접착제 등) 발생할수있는 유해물질의 관리 (새집증후군 등 원인)
유해물질	샤프연필 및 샤프연필심	“5.1”에 따라 시험하였을 때 축 및 심은 표 1에 적합하여야 함	샤프연필, 샤프연필심의 축(도장) 및 심	환경부 고시 및 국제적으로 정한 유해물질
유해물질	수채그림물감	“5”에 따라 시험하였을 때 표 1에 적합하여야 함	투명,불투명 수채그림물감 액	환경부 고시 및 국제적으로 정한 유해물질
유해물질	양탄자	유해물질 함량은 표 5에 적합하여야 함	직물제,자수물류,부직포류,편물류 등	양탄사제조시염색,가공,직조,를위해이용 (착색,염색견뢰도,섬유구김저항성,곰팡이등으로부터의안정성에도움을줌)
유해물질	연필깍이	“5”에 따라 시험하였을 때 표 1에 적합하여야 함	도장부분	환경부 고시 및 국제적으로 정한 유해물질
유해물질	연필류 및 연필심	“5.1”에 따라 시험하였을 때 축 및 심은 표 1에 적합하여야 함	연필,색연필 의 축(도장) 및 심	환경부 고시 및 국제적으로 정한 유해물질
유해물질	유모차	유모차에 사용된 합성수지제품 및 합성수지제도료로 도장을 한 부품은 유해원소시험결과 다음에 적합하여야 함(유아에 접촉되지 않은 부분은 제외)-2p.	합성수지	유해물질이 규정이하로 발생하도록 규정
유해물질	유모차	포르말린 수지가공을 한 섬유제품을 사용한 것은 폼알데하이드가 75mg/kg 이하여야 함. 유아에게 접촉되지 않는 부분은 제외	섬유	유해물질이 규정이하로 발생하도록 규정
유해물질	유아용 삼륜차	삼륜차에 사용된 합성수지제품 및 합성수지도료를 도장한 부품은 유아가 주로 접촉하는 부위(핸들포스트, 손잡이, 시이트, 크랙션)에 대해 유해원소 시험결과가 다음에 적합하여야 함	합성수지	환경부 고시 및 국제적으로 정한 유해물질
유해물질	유아용 의자	이 규격 2부 “5.6 섬유류의 폼알데하이드 검출량시험”에 따라 시험했을 때 75 ppm 이하이어야 함	합성수지	환경부 고시 및 국제적으로 정한 유해물질
유해물질	유아용 캐리어	시험방법 6.2.1에 따라 시험시 75 ㎎/㎏ 을 초과하지 말아야 한다	섬유	유해물질이 규정이하로 발생하도록 규정
유해물질	유아용 캐리어	시험방법 6.2.4에 따라 시험시 사용된 재료는 유해원소용출 시험결과 다음의 기준치를 초과하지 말아야 한다		유해물질이 규정이하로 발생하도록 규정
유해물질	젖병및젖꼭지	플라스틱제 젖병의 재료는 폴리아미드/나일론, 폴리에틸렌, 폴리프로필렌 또는 폴리카보네이트 등으로 함		유해물질이 규정이하로 발생하도록 규정
유해물질	지우개	지우개에는 유해물질을 성분으로 하는 원재료를 사용해서는 안됨	지우개	환경부 고시 및 국제적으로 정한 유해물질
유해물질	찰흙	“5.1”에 따라 시험하였을 때 표 1에 적합	천연점토,합성수지재,고무제,녹말	환경부 고시 및 국제적으로 정한 유해물질
유해물질	크레용·크레파스	6.1에 따라 시험하였을 때 표2에 적합하여야함	크레용,크레파스(재질구분없음)	환경부 고시 및 국제적으로 정한 유해물질
유해물질	타이어 재생용 트레드고무	가공상 해로운 배합제가 석출되어서는 안 됨	고무	유해물질이 규정이하로 발생하도록 규정
유해물질	파스텔	“4”에 따라 시험하였을 때 표 1에 적합하여야 함	파스텔	환경부 고시 및 국제적으로 정한 유해물질
유해물질	팔레트	“5”에 따라 시험하였을 때 표 1에 적합하여야 함	도장부분	환경부 고시 및 국제적으로 정한 유해물질
유해물질	필통	“5”에 따라 시험하였을 때 표 1에 적합하여야 함	도장부분, 인쇄부분	환경부 고시 및 국제적으로 정한 유해물질
유해물질	합성수지제 주방용품 및 일반용품	어린이가 입에 넣어 사용할 의도로 제작된 영․유아용품에는 다음 각 호의 어느 하나의 화학물질의 용출량이 허용한도를 초과하지 않아야 함	합성수지	환경부 고시 및 국제적으로 정한 유해물질
유해물질	합성수지제 주방용품 및 일반용품	디에틸핵실프탈레이트(DEHP), 디부틸프탈레이트(DBP), 부틸벤질프탈레이트(BBP) 및 디-n-옥틸프탈레이트(DNOP)의 함유 중량이 0.1 % 를 초과하지 않아야 한다. 다만, 디-n-옥틸프탈레이트(DNOP)는 36개월 미만의 어린이가 그 일부분을 입에 넣고 빨거나 핥을 용도로 제작된 것에 한함	합성수지	환경부 고시 및 국제적으로 정한 유해물질
유해물질	합성수지제 주방용품 및 일반용품	식품과 접촉하는 합성수지제 어린이용품에는 바이스페놀 A의 용출량이 3 mg/kg 을 초과하지 않아야 함	합성수지	환경부 고시 및 국제적으로 정한 유해물질
유해물질	합성수지제 주방용품 및 일반용품	노리개 젖꼭지에는 2-머캅토이미다졸이 검출되지 않아야 함	합성수지	환경부 고시 및 국제적으로 정한 유해물질
유해물질	합성수지제 주방용품 및 일반용품	노리개 젖꼭지에는 폼알데하이드의 용출량이 4 mg/L 를 초과하지 않아야 함	합성수지	환경부 고시 및 국제적으로 정한 유해물질
유해물질	합성수지제 주방용품 및 일반용품	노리개 젖꼭지에는 페놀의 용출량이 5 mg/L 를 초과하지 않아야 함	합성수지	환경부 고시 및 국제적으로 정한 유해물질
이탈	스키용구	설정마크(Z)에 따라 해제토크(Mz, My)를 각각 5회씩 가했을 때 해제토크의 허용차내에서 스키화가 바인딩으로 부터 이탈되어야 하고 5개 측정값은 그 평균값의 ± 10 % 를 넘어서는 안되며, 한쪽 Mz의 5개 측정값에 대한 평균값과 ㅣMzㅣ의 10개 값에 대한 평균값의 차는 ㅣMzㅣ의 10개 값에 대한 평균값 의 ± 10 % 를 넘어서는 안된다. 시험은 “5.3.3, 5.3.4, 5.3.5”에 따라 시험한다.		일정한 힘을 가했을때 스키화가 바인딩으로 부터 이탈되어야 함
이탈력	스키용구	바인딩은 적어도 스키의 활주면에 수직한 축에 토크 Mz 이 가해질 경우 또는 스키면에 평행으로 스키의 긴 축에 수직하는 축에 토크 My 가 가해질 경우에 해제되어야 한다.	FRP	내구성이 아닌 구조의 기능정의
인장강도	등산용로프	인장강도는 표 1의 기준 이상이어야 함 '참조-자율안전확인 부속서 1 - 등산용로프 표1'	섬유, 합성수지	로프의 끈어짐을 방지
인장강도	부력 보조복	인장강도(breaking strength)는 200 N/50 ㎜ 이상이어야 함	섬유	구명복의 섬유의 견고성
인장강도	부력 보조복	침수처리 후의 인장강도는 200 N/50 ㎜ 이상이어야 함	섬유	구명복의 섬유의 견고성
인장강도	부력 보조복	부력 보조복의 수직 및 수평강도는 건조 상태와 습윤 상태에서 (5±0.1)분 동안 부속서 A에 따라 시험하여야 하고, 강도 시험후에 제품에 손상이 없어야 하며, 조임끈이 최초 결합지점에서 25 mm 이상 벗겨져서는 안됨	섬유,풀라스틱	탈의성
인장강도	수경	한쪽 10mm 이상의 어긋남 또는 끊어짐이 없을 것	고무	외관상 판단하였을때 땀의 끊어짐없이 일정하게 가공할 것을 규정
인장강도	스포츠용 구명복	인열강도(tear strength)는 35 N 이상이어야 함	섬유	찢겨진 부분에서 당길 때 잘찢어지지 않아야 함
인장강도	스포츠용 구명복	인장강도(breaking strength)는 200 N/50 ㎜ 이상이어야 함	섬유	구명복의 섬유의 견고성
인장강도	스포츠용 구명복	침수처리 후의 인장강도는 200 N/50 ㎜ 이상이어야 함	섬유	구명복의 섬유의 견고성
인장강도	스포츠용 구명복	구명복의 수직 및 수평강도는 건조 상태와 습윤 상태에서 (5±0.1)분 동안 부속서 A에 따라 시험하여야 하고, 강도 시험후에 제품에 손상이 없어야 하며, 조임끈이 최초 결합지점에서 25 mm 이상 벗겨져서는 안됨	플라스틱,철강,비철소재	내식성,부착성,내구성
인장강도	스포츠용 구명복	공기주입구의 작동헤드의 빠짐방지장치를 당기는 데 필요한 힘은, 6.10.4에 따라 시험하였을 때, 20 N 초과 120 N 이하의 범위에 있어야 함	섬유	공기주입구를 뺄때 적절한 힘의 범위를 규정
인장강도	승차용안전모(승차용 눈보호구 포함)	인장강도 490 N 이상이어야 함	섬유	머리끈 섬유의 견고성
인장강도	양탄자	인발강도 파일사의 인발강도 기준은 표 2에 적합하여야 함	섬유	양탄자 재료의 견고성
인장강도	유아용 의자	이 규격 2부 “5.16 가랑이 벨트강도시험”에 따라 시험했을 때 벨트의 끊어짐, 재봉사의 끊어짐, 리벳, 훅(hock)의 빠짐 등이 없어야 함	섬유	가랑이 벨트 부착강도 및 가랑이 벨트 재질의 내구성
인장강도	유아용 의자	이 규격 2부 “5.16 가랑이 벨트강도시험”에 따라 시험했을 때 벨트의 끊어짐, 재봉사의 끊어짐, 리벳, 훅(hock)의 빠짐 등이 없어야 함	섬유	외관상 판단하였을때 땀의 끊어짐없이 일정하게 가공할 것을 규정
인장강도	유아용 의자	이 규격 2부 “5.17 시트벨트의 강도시험”에 따라 시험했을 때 조임 부위의 파손, 조임의 느슨함, 벨트 또는 재봉사의 끊어짐, 리벳, 훅(hock)의 빠짐 등이 없어야 함	섬유	외관상 판단하였을때 땀의 끊어짐없이 일정하게 가공할 것을 규정
인장강도	유아용 의자	이 규격 2부 “5.17 시트벨트의 강도시험”에 따라 시험했을 때 조임 부위의 파손, 조임의 느슨함, 벨트 또는 재봉사의 끊어짐, 리벳, 훅(hock)의 빠짐 등이 없어야 함	섬유	외관상 판단하였을때 땀의 끊어짐없이 일정하게 가공할 것을 규정
인장강도	일반자전거	자전거에는 전조등을 갖추어야 하고, 미등이 있는 자전거는 야간 100 m 후방에서 확인이 되어야 하며 코드를 사용한 자전거는 예리한 모서리와의 접촉에 의한 손상을 피하는 위치에 배선되어야 한다. 또 코드의 접속부는 각 방향에 대하여 10 N의 인장력에 견디어야 함	플라스틱, 반사판, 전구	상대 차량이나 사람이 자전거를 인지케함으로써 피양이 가능토록함
인장강도	자동차용 어린이보호장치	인장 강도는 “6.6.2”에 나타내는 방법에 따라 시험했을 때, 표 6과 같아야 함	섬유	어린이 보호장치에 사용되는 섬유의 견고성
인장강도	젖병및젖꼭지	인장하중	플라스틱
인장강도	젖병및젖꼭지	인장하중	플라스틱
인장강도	텐트	로프의 인장강도 텐트 본체 지지용의 로프로서 표 4의 규정에 적합한 것이어야 함
인장강도	텐트	지퍼파스너의이빨가로인장강도 지퍼파스너의 이빨가로인장강도는 표 5의 기준에 적합하여야 함	플라스틱, 금속	텐트 지퍼의 견고성
인장강도	휴대용 사다리	신축형사다리의 로프의 인장강도는 9.6에 따라 시험하여 3 000 N 이상 이어야 함	철, 알루미늄	사다리에 일정 하중이 이상을 견디는 재료 사용 및 설계에 반영
인장력	우산 및 양산	KS M 3601(염화비닐레더)에 의한 시험결과 인장하중 9.8N이상, 신장률 200% 이상이어야 한다.	섬유 천	우산 원단의 내구성
재질	가속눈썹	가속눈썹의 재료는 5.1에 따라 시험하여 정한다.	합성수지	가속눈썹의 종류 및 조성률을 규정
재질	수경	금속 부품은 사용하지 말 것		깨짐 등으로 인하여 위해가 발생할 우려가 있는 곳에 금속이나 유리 재질을 사용하지 못하도록 규정
재질	수경	유리 부품은 사용하지 말 것		깨짐 등으로 인하여 위해가 발생할 우려가 있는 곳에 금속이나 유리 재질을 사용하지 못하도록 규정
재질	야구용 안전모	본체는 전체가 동일 재료로 만들어져 있고 그 두께는 1.8 mm 이상이어야 함	합성수지	깨짐 등으로 인하여 위해가 발생할 우려어 강도를 규정
재질	자동차용 어린이보호장치	접촉면은 연소자의 사용에 적합하고, 또한 유연한 재료로 적절하게 씌워져 있어야 함.	합성수지	재료의 요건에 대해 규정
전단강도	자동차용 재생타이어	7.5에 따라 시험하여야 하며, 승용차용 타이어에 대하여는 표3, 그 밖에 타이어에 대하여는 표4의 규정값 이상이어야 함	고무	타이어의 파손, 끈어짐 등을 방지
전단강도	자동차용 재생타이어	타이어 표시에 S 또는 H 기호가 표시되어 있는 타이어의 최대 전체 나비는 이것과 동일한 S 또는 H 기호 표시가 없는 보통 타이어의 최대 전체 나비를 적용하여 7.5에 따라 시험하여야 하며, 승용차용 타이어에 대하여는 표3, 그 밖에 타이어에는 표4의 규정값 이상이어야 함	고무	타이어의 파손, 끈어짐 등을 방지
전단강도	자동차용 재생타이어	레이디얼 타이어에서 PR 표시가 없는 것은 4PR란의 수치 적용	고무	타이어의 파손, 끈어짐 등을 방지
전단강도	자동차용 재생타이어	편평비 80%이하인 타이어는 표3에 표시한 타이어 최대 전체 나비의 값을 170 미만은 180 미만으로, 170 이상은 180 이상으로 하여 7.5에 따라 시험하여야 하며 승용차용 타이어에 대하여는 표3, 그 밖에 타이어에 대하여는 표4의 규정값 이상이어야 함	고무	타이어의 파손, 끈어짐 등을 방지
전단강도	자동차용 재생타이어	레이온 카카스의 바이어스 타이어는 표3에 표시한 값의 60%이상으로 함	고무	타이어의 파손, 끈어짐 등을 방지
전단강도	자동차용 재생타이어	편평비 80% 이하의 소형 트럭용 타이어인 경우는 림 지름이 호칭을 14 이하는 15이하로, 15 이상은 16이상으로 하여 강도를 측정함	고무	타이어의 파손, 끈어짐 등을 방지
전단강도	자동차용 타이어	타이어의 강도는 7.1에 따라 시험하고 결과는 표1.1~1.3에 표시된 규정값 이상이어야 함	고무	타이어의 파손, 끈어짐 등을 방지
전단강도	자동차용 타이어	레이온 카카스의 바이어스 플라이 타이어의 경우에는 표에 나타난 수치의 60%를 규정값으로 함	고무	타이어의 파손, 끈어짐 등을 방지
절단성	유모차	상자형 해먹 또는 좌석 내에 있는 끈과 이와 유사한 섬유로 된 것은 50N 이하의 힘으로 당겼을 때 길이방향으로 중간부분에서 완전히 끊어져야 함	합성수지 섬유	제품의 안전상 절단이 잘 되도록 규정
절단성	자동차용타이어	공기압의 손실이 없는 시험용 림과 밸브를 이용하여 타이어를 7.3에 규정된 실험실 내구 성능 시험을 수행하거나 마친 후, 트레드, 사이드윌, 플라이, 코드, 인너라이너, 벨트 또는 비드 코드의 절단이 나타나서는 안 됨	고무	제품의 안전상 내구성 및 절단을 견디는 충분한 강도를 가지는 것을 규정
접착력	스포츠용 구명복	부력재를 유지하는 원단, 봉합부위 및 접착부위의 인장강도는 300 N 이상이어야 함	섬유	바느질한 부분의 터짐을 방지
정밀도	스키용구	비틀림 가로휨이 1.0mm이하이며 활주면의 나비 방향 평편도가 0.3mm이하여야 함.	합성수지	쉽게 비틀림이 발생하지 않도록 성능을 규정
정밀도	스키용구	비틀림이 없어야함	합성수지	제품의 이상변형 등 여부를 육안으로 판단하기 위해 규정
정밀성	안경테	다리의 고정위치의 변화가 3㎜이하이어야 한다	금속, 플라스틱	다리부분의 내구성
차광력	선글라스	색의 차광능력은 색을 왜곡시키는 정도를 보는 자극순도가 25%이하이어야 한다. 다만, 황색계의 색상에 대해서는 적용하지 않는다.	차광필름	외부 영상정보의 정확한 입수(색차의 변질)
탄력성	수경	강도, 탄성 등이 적합할 것	합성수지	수경이 강도와 탄성을 가지도록 설계 유도
표면처리	롤러스포츠보호장구	금속류는 흠, 균열, 터짐, 벗겨짐, 녹 등의 결함이 없어야 함	철금속	철이 산화됨에 따라 강도 및 연성이 약화되는 것을 방지
표면처리	물탱크	7.1에따라시험하고물탱크의내외면에는사용상 유해한홈,유해한돌기및팽창이있어서는안된다.	FRP, PE	물탱크의 내외면이 팽창되는 것을 방지
표면처리	보안경	표면의 얼룩, 긁힘, 찍힘, 돌기, 파손, 비틀림 등이 없어야 한다.	합성수지	제품의 이상변형 등 여부를 육안으로 판단하기 위해 규정
표면처리	보행기	면적 50㎠당 지름 2mm 이상의 반점이 있어서는 안됨	금속	금속 도금제품의 부식성 평가
표면처리	성인용 비비탄총	사출이 없어야 함		흠, 오염, 변형 등 겉모양의 이상유무를 확인
표면처리	승차용안전모(승차용 눈보호구 포함)	금속류는 흠, 균열, 터짐, 벗겨짐, 녹 등의 결함이 없어야 함	철금속	철이 산화됨에 따라 강도 및 연성이 약화되는 것을 방지
표면처리	어린이 및 청소년용 비비탄총	사출이 없어야 함		흠, 오염, 변형 등 겉모양의 이상유무를 확인
표면처리	어린이용 장신구	깨짐, 녹, 기포, 더러움 등의 결함이 없어야 한다.	철금속	철이 산화됨에 따라 강도 및 연성이 약화되는 것을 방지
표면처리	우산 및 양산	염수용액에 침지 후 흑색이 되지 않아야 한다.	금속	금속 도금제품의 부식성 평가
표면처리	우산 및 양산	KS D 9502(염수분무시험방법)의 레이팅 넘버 9이상이어야 한다.	금속	금속 도막 제품의 부식성 평가
표면처리	운동용안전모	금속류는 흠, 균열, 터짐, 벗겨짐, 녹 등의 결함이 없어야 함	철금속	철이 산화됨에 따라 강도 및 연성이 약화되는 것을 방지
표면처리	유모차	면적 50㎠당 지름 2mm 이상의 반점이 있어서는 안됨	금속	금속 도금제품의 부식성 평가
표면처리	유아용	시험방법 6.2.5에 따라 시험시 면적 50 ㎠ 당 지름 2 mm 이상의 반점이 없어야 한다. 다만, 나사, 너트, 스프링, 와샤와 같은 부품은 제외한	금속	금속 도금제품의 부식성 평가
표면처리	휴대용 예초기의 날	겉모양은 매끈하고 비틀림, 갈라짐, 사용상의 해로운 흠, 녹 등의 결함이 없어야 함	철금속	철이 산화됨에 따라 강도 및 연성이 약화되는 것을 방지
화학물질	안경테	니켈성분용출시험 연분홍～진홍색으로 변하지 않아야 한다		흠, 오염, 변형 등 겉모양의 이상유무를 확인
휘도율	물안경	4) 투시부(렌즈면)는 현저한 굴곡 현상이나 눈에 해로운 어른거림 등이 없을 것.	플라스틱,	외부 영상정보의 정확한 입수(렌즈형상의 정밀도 )
휘도율	반사안전조끼	혼합성능재의 휘도율은 표3이상이어야 함 '참조-자율안전확인 부속서 26 - 반사안전조끼 5.2.3'	섬유, 염료	상대 차량이나 사람이 쪼끼 착용자를 먼거리에서 쉽게 인지케함으로써 피양이 가능토록함
휘도율	반사안전조끼	일광시험 후 색도 바탕재 및 혼합성능재의 일광 노출 후 휘도율은 표2와 표3의 기준치 이상이어야 함 '참조-자율안전확인 부속서 26 - 반사안전조끼 5.2.3'	섬유, 염료	쪼끼의 피 인지특성을 장기간 유지케 함으로써 안전성을 향상
휘도율	반사안전조끼	바탕재의 휘도율은 표2이상이어야 함 '참조-자율안전확인 부속서 26 - 반사안전조끼 5.2.3'	섬유, 염료	상대 차량이나 사람이 쪼끼 착용자를 먼거리에서 쉽게 인지케함으로써 피양이 가능토록함

[붙임 2] 제품의 안전기준을 토대로 안전성 시험항목을 분석하여 안전요구항목으로 분류한 자료 참고