2016년도 2차 산업현장핵심기술수시개발사업

신규지원 대상과제 RFP

시범형기술개발(2개)

[금속재료]

관리번호

2016-금속재료-일반-1

중분류Ⅰ

중분류Ⅱ

과제유형

원천기술형(O), 혁신제품형(  )

기술분류

소성가공/분말

자원

과제명

친환경 고효율 순마그네슘 제조 기술개발

1. 필요성

ㅇ 경량 소재 원료인 국내 광물 백운석의 고부가가치 소재 다변화 추구에 대응하는 신기술 필요

- 순 마그네슘의 국내 제조를 통해 합금원소로 사용되는 국내 알루미늄 산업 경쟁력 제고에

기여하고, 마그네슘 관련 공정 제품 발전에 기여할 것으로 예상

- 순 마그네슘은 ‘15년 13,967톤이 수입되어 전기전자‧자동차부품 등 다양한 산업 분야에

적용, 향후 수요 증가가 예상되며 친환경적이고 가격 경쟁력 있는 신기술 필요

ㅇ 국내 마그네슘 소비량은 세계 5위이며, 구조용 산업 성장률 세계 1위, 구조용 마그네슘 시장 성장은 ’12년 1만톤 규모에서 ’14년 2만5천톤 규모 이상으로 성장 중 ⇒ 구조용 마그네슘 부품 제조 시장 측면에서는 기술수준과 산업규모는 일본을 추월(‘12 8,200 ton, 일본 마그네슘 협회 JMA 자료)

ㅇ 순 마그네슘 전체 수입량의 10 ~ 15% 정도를 대체하고 점진적으로 국내 순 마그네슘 시장공급 확대 계획

- 수입 대체 효과는 100억원/년

- 국내 마그네슘 합금 및 IT, 자동차 등 Mg 제품 확산 기대

2. 연구목표

ㅇ 최종목표 : 순마그네슘 제조 최적화를 위한 친환경·고효율 공정 및 시스템 개발

(TRL :  [시작] 3 단계 ~ [종료] 5 단계)

- 친환경 원료 소재 공정 기술

* CO2 저감형 마이크로웨이브 소성로에 의한 소성율 95% 백운석 소성 기술

* 순도 98%의 수산화마그네슘/산화마그네슘 제조 공정 기술

* 산화마그네슘 슬래그 최소화 환원공정 기술

- 고효율 순 마그네슘 제조 시스템 기술

* 소재 혼합․성형 치적 공정 기술

* CO2/에너지 소비 저감형 마이크로웨이브 규소열환원로 최적화 시스템 기술

* 순 마그네슘 잉곳 제조용 용해로 제조 기술

ㅇ 개발목표

핵심 기술/제품 성능지표		단위	달성목표	국내최고수준	세계최고수준 (보유국, 기업/기관명)
1	수산화마그네슘 순도	%	≥99	98	99 (일본, UBE)
2	산화마그네슘 순도	%	≥99	98	99 (일본, UBE)
3	MW 규소열환원로 시스템 승온 여부	℃	1,230	1,230	1,230 (중국, Shanxi)
4	산화마그네슘 환원율	%	≥85	-	50(실험치)
5	순 마그네슘 순도	%	≥99.9	99.9	99.99 (중국, Shanxi)

3. 지원기간/예산/추진체계

ㅇ 기간 : 1 년 이내

ㅇ 정부출연금 : ‘16년 4억원 이내(총 정부출연금 4억원 이내)

ㅇ 주관기관 : 제한없음(기술료 비징수)

[시스템반도체]

관리번호

2016-시스템반도체-일반-01

중분류Ⅰ

중분류Ⅱ

과제유형

원천기술형(O), 혁신제품형(  )

기술분류

반도체소자 및 시스템

과제명

UHD급 방송콘텐츠의 고성능 포렌식마크 삽입 IP 및 SoC 개발

1. 필요성

ㅇ 2015년 1월 Movie Labs*의 필수사항으로 모든 셋톱박스에 워터마킹 기술 필수 탑재 등 세계적으로 초고화질 멀티미디 콘텐츠 저작권 보호 정책에 글로벌 셋톱박스 업체 및 반도체 업계에서 관련 포렌식마크 SoC 개발을 시작하고 있으나, 국내에서는 소프트웨어 기반 기술만 보유하고 있는 상황이라 향후 확대될 시장을 선점하기 위한 하드웨어 IP 및 SoC 솔루션 확보가 시급한 상황임

* 파라마운트 픽처스, 월트디즈 등 6대 메이저 영화가 설립한 비영리 연구·개발 합착 벤처

ㅇ 2020년 약 4,800만대의 UHD 셋톱박스 시장이 형성될 것으로 전망되며, UHD급 포렌식마킹 하드웨어 시장은 약 1,600만달러 규모로 예상됨

2. 연구목표

ㅇ 최종목표 : UHD급 방송콘텐츠의 실시간 고성능 포렌식마크 삽입 하드웨어 IP 개발 및 이를 포함한 셋톱박스 SoC 개발

(TRL :  [시작] 3단계 ~ [종료] 5단계)

- 1차년도: 실시간 고성능 포렌식마크 삽입 하드웨어 IP 개발 및 검증

* UHD 비디오 포렌식마크 삽입 기술

* 비디오 압축 강인성 및 공모공격, 캠코딩 공격등의 강인성 확보

* 프리미엄 디지털 콘텐츠 컨소시엄 (SCSA) 규격 적용 기술 개발

- 2차년도: 실시간 고성능 포렌식마크 삽입 IP를 포함한 셋톱박스용 SoC 개발

* 1차년도 검증된 IP를 포함한 셋톱박스용 SoC로 개발

ㅇ 개발목표

핵심 기술/제품 성능지표		단위	달성목표	국내최고수준	세계최고수준 (보유국, 기업/기관명)
1	삽입속도	fps	120	-	60fps (Nagra)
2	SSIM	-	0.98	-	0.97이상 (SCSA)
3	PSNR	dB	55	-	43dB이상(SCSA)
4	공모공격(무작위 인풋 변경)	명	5	-	4명(Nagra)
5	캠코딩 시 검출율(최소 10분)	%	80	-	-
6	HDR(BT.2020) Bit Depth	bit	10	-	-
7	HEVC 인코딩 공격 강인성	Kbps	500	-	-

3. 지원기간/예산/추진체계

ㅇ 기간 : 2년 이내 (경쟁형 R&D방식으로 1차년도 연차평가를 통해 2차년도 추진 1개 기관 선정)

ㅇ 정부출연금 : ‘16년 3억원 이내(총 정부출연금 8억원 이내[2차년도 5억원 이내])

ㅇ 주관기관 : 제한없음